Влияние усадки на структурные изменения в двухслойных композитах с тонким нанометровым покрытием.

Сосновский И.В.

Основная цель исследования состоит в изучении поведения тонкого нанометрового покрытия на полимерной подложке после термической усадки.

Для изучения был взят ПЭТФ с различными степенями прокатки: λ=1.16, λ=1.33. После прокатки через вальцы на поверхность полимера наносилось тонкое наномертровое покрытие из золота толщиной 15 нм, далее образцы помещались в печь для отжига при температуре: 50 оС, 70 оС и 90 оС, плюс для сравнения оставили один экземпляр без отжига.

Наблюдение осуществлялось путем микроскопического анализа: АСМ, СЕМ (JSM – 6390LA).

Проанализировав полученные данные были выявлены следующие отличительные особенности образцов:

- Образовались светлые и темные области (особенности прокатки).

- При температуре выше стеклования образуется ярко выраженная волна в структуре полимера.

- В светлой области образовался концентрированный волновой рельеф, в темной, с точностью наоборот.

- Рельефы светлой и темной области перпендикулярны друг другую.

МГУ им. Ломоносова, Лабораторный корпус «А», Кафедра ВМС. Лаборатория «Структура полимеров»..