Влияние магнитной и структурной неоднородностей на формирование спектра ЯМР в магниторезистивной керамики La0.6−xSmxSr0.3Mn1.1O3−δ (x=0−0.4)

Леденёв Н.А.1,2, Мазур А. С.2

Студент магистр

1Донецкий национальный университет, физико – технический факультет, Донецк, Украина

2Донецкий физико - технический институт им. А. А. Галкина НАН Украины, Донецк, Украина

E-mail: nikita.ledenev@mail.ru

Манганиты La0.6−xLnxSr0.3Mn1.1O3−δ с переменной валентностью ионов марганца     (Ln – редкоземельные элементы) представляют особый интерес как в теоретическом плане [3], так и в плане их практического применения [5]. В таких сильно коррелированных системах наблюдается дискуссионная природа возникновения колоссального магниторезистивного эффекта [2]. С целью выяснения влияния магнитной и структурной неоднородностей на магнитотранспортные и магниторезонансные свойства манганитов, исследованы керамические образцы La0.6−xSmxSr0.3Mn1.1O3−δ при концентрации х=0-0.4.

Керамика La0.6−xSmxSr0.3Mn1.1O3−δ (x=0−0.4) была получена методом твердофазного синтеза при 1000 ºС (20 ч) с последующим спеканием прессовок цилиндрической формы (диаметр d=8 мм, высота h=2-3 мм) при 1200 ºС (20 ч) в режиме медленного нагрева и охлаждения. При исследовании керамики были использованы рентгеноструктурные и ЯМР на 55Mn методики.

Согласно рентгеноструктурным данным керамические образцы La0.6−xSmxSr0.3Mn1.1O3−δ были однофазными. Структура перовскита изменялась от ромбоэдрического  типа искажения элементарной ячейки для интервала х=0−0.2 к псевдокубическому типу при х=0.3−0.4. Уменьшение параметра решетки a с ростом x обусловлено уменьшением среднего ионного радиуса перовскитовой структуры при замещении лантана La3+ (r=1.50 Å) ионами самария Sm3+ (r=1.38 Å) [4] и увеличением концентрации анионных и катионных вакансий.

Широкие асимметричные спектры ЯМР 55Mn (см. рис. 1) свидетельствуют о высокочастотном электронном двойном обмене  и неоднородности окружения марганца другими ионами и точечными дефектами вакансионного типа. Уширение спектра ЯМР 55Mn на его полувысоте ΔF0 связано с увеличением магнитной неоднородности при росте концентрации х (см. верхнюю вставку на рис. 1). Неоднородное магнитное состояние ионов Mn обусловлено неравномерным его окружением другими ионами (La3+, Sm3+, Sr2+). Уменьшение амплитуды сигнала ЯМР связано с уменьшением ферромагнитной составляющей. Основная резонансная частота F0 уменьшается с ростом x от 374 MHz (x=0) до 364.6 MHz (x=0.4), за счет изменения соотношения Mn3+/Mn4+. Ослабление высокочастотного электронного двойного обмена  связано с ростом дефектности структуры [1], за счет                                         Рис.1. Спектры ЯМР 55Mn

повышения концентрации катионных и анионных вакансий.

Предложен метод компьютерной обработки ЯМР спектров 55Mn, основанный на разложении ЯМР-кривой на несколько составляющих гауссианов. Разложение проводилось на три составляющие (F1, F2, F3) с учетом минимизации ошибки. Спектр с частотой F1 (см. рис. 2) обусловлен частичной локализацией ионов марганца повышенной валентности Mn4+, вблизи которых из принципа локальной электронейтральности должны находиться катионные вакансии. Наиболее интенсивный спектр ЯМР с частотой F2 соответствует ионам Mn находящихся в бездефектной матричной структуре, вблизи которых находятся La3+, Sm3+ и Sr2+ в соответствующем стехиометрическом соотношении. Спектр с резонансной частотой F3 (см. рис. 3) обусловлен частичной локализацией ионов марганца пониженной валентности Mn3+, вблизи которых находятся анионные вакансии.

Рис. 2. Спектр ЯМР 55Mn для x=0.1.                Рис. 3. Спектр ЯМР 55Mn для x=0.2.

На основании анализа полученных результатов сделаны следующие выводы. Уменьшение параметра a элементарной ячейки, при замещении лантана La самарием Sm, обусловлено уменьшением средних ионных радиусов перовскитовой структуры. Широкие асимметричные спектры ЯМР 55Mn свидетельствуют о влиянии магнитной и структурной неоднородностей на интенсивность сигнала поглощения, основную резонансную частоту F0 и уширение спектра ЯМР ΔF0, вызванное частичной локализацией разновалентных ионов Mn. Точечные дефекты оказывают существенное влияние на частоты резонансных линий F1 и F3, обусловленные распределением катионных и анионных вакансий в ближайшем окружении ионов марганца.

Литература

1. Пащенко А. В., Пащенко В. П., Прокопенко В. К., Сильчева А. Г., Ревенко Ю. Ф., Шемяков А. А., Кисель Н. Г., Комаров В. П., Сычева В. Я., Горбань С. В.,         Погребняк В. Г. Дефектность кластеризованной перовскитовой структуры, фазовые переходы и магниторезистивные свойства керамики La0.6Sr0.2Mn1.2-xNixO3±δ (x=0-0.3). ФТТ. 2012 r., Т. 54, № 4, стр. 720-729.

2. Dagotto E., Hotta T., Moreo A. Colossal magnetoresistant materials: the key role of phase separation. Phys. Rep. 2001, Vol. 344, No. 1-3, pp. 1-153.

3. Salamon M.B., Jaime M. The physics of manganites: Structure and transport. Rev. Mod. Phys. 2001, Vol. 73, No. 3, pp. 583-628.

4. Shannon R. D. Revised effective ionic radii and systematic studies of interatomic distances in halides and chalcogenides. Acta Cryst. A. 1976, Vol. 32, No. 5, pp. 751-767.

5. Пат. 45153 (UA), 7 H01L43/08. Високочутливий магніторезистор. Пащенко В.П., Носанов М.І., Шемяков О.А., Прокопенко В.К., Дебелий В.Л., Пащенко О.В., Курінний Е.Г., Кравцов Е.Г.;–№ 2001063764; Заявл. 05.06.2001; Опубл. 15.09.2005. Бюл. № 9. – 2 с.