Применение стеклообразного каликсарена для визуального детектирования паров органических веществ

Лучай К.В., Сафина Г.Д., Зиганшин М.А., Стойков И.И., Горбачук В.В.

Аспирант

Казанский (Приволжский) федеральный университет,

Химический институт им. А.М. Бутлерова, Казань, Россия

E-mail: luch-nataliya@yandex.ru

Молекулярные стекла или аморфные препараты на основе каликсаренов могут применяться в качестве фоторезистов, лекарственных препаратов или материалов с нелинейными оптическими свойствами с генерацией второй гармоники.

Применение молекулярных стекол зависит от их способности сохранять свое аморфное состояние на воздухе и в контакте с парами растворителей более или менее длительное время без кристаллизации.

Каликсарены имеют преимущества по сравнению с молекулярными препаратами, не образующие клатратов, а также полимерами в тех случаях, когда требуется высокая скорость кристаллизации. Задачей настоящей работы является изучение особенностей поведения молекулярного стекла производного трет-бутилтиакаликс[4]арена при нагревании и насыщении парообразными гостями. Выяснения способности производного трет-бутилтиакаликс[4]арена к запоминанию органических гостей после их удаления из клатрата.

В настоящей работе для приготовления стеклообразного материала был взят тетразамещенный трет-бутилтиакаликс[4]арен в конфигурации «частичный конус» (каликсарен 1).

Экспериментальными методами для анализа клатратов и исходных фаз каликсарена 1 являются ДСК и совмещенный метод ТГ/ДСК/МС анализа. Для оценки кинетики кристаллизации молекулярного стекла использовался визуальный метод.

Молекулярное стекло на основе каликсарена 1 было приготовлено путем плавления исходной термостабильной кристаллической α-фазы с последующим охлаждением до комнатной температуры на воздухе при этом образуется стеклообразная g-фаза с трещинами.

Обе фазы каликсарена 1 стеклообразная (g-фаза) и исходная термостабильная (α-фаза) были охарактеризованы с помощью метода порошковой рентгеновской дифрактометрии.

Кристаллизация исходной термостабильной и стеклообразной фазы каликсарена 1 была изучена при насыщении парами органических растворителей и водой.

Для продуктов насыщения были определены составы содержания гостя в молях на моль хозяина и температура, соответствующая максимальной скорости ухода гостя. В тех случаях, когда образуются стабильные соединения включения наблюдается сопоставимое или повышенное содержание гостя в клатратах, приготовленных из стеклообразного каликсарена по сравнению с клатратами, полученными насыщением кристаллической термостабильной α-фазы.

Обнаружена способность изученного каликсарена запоминать отдельные органические соединения, что может быть использовано для их распознавания. Подобное запоминание выражается в образовании метастабильной кристаллической β0-фазы рецептора после ухода гостя из клатрата. Каликсарен 1 способен запоминать 4 гостя: ацетонитрил, пропионитрил, бензол и ацетон.

Было установлено, что кристаллическая форма каликсарена образуется при содержании этанола в воде более 24 объемных процентов. Эта способность каликсарена может быть использована для визуального определения содержания этанола в воде.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 11-03-01215 и Государственного контракта с Министерством образования и науки РФ № 14.740.11.0377.