Новые пелликулярные анионообменники на основе силикагеля

для ионной хроматографии

Лошин Алексей Алексеевич

сотрудник

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: zeloyha@mail.ru

В ионной хроматографии особый интерес вызывают поверхностно-привитые (пелликулярные) анионообменники на основе силикагеля благодаря их высокой эффективности. Среди пелликулярных сорбентов наиболее простой методикой синтеза отличаются полиэлектролитные (ПЭ) анионообменники, когда ионообменный слой образуется в ходе сорбции водорастворимых полимеров с четвертичными аммониевыми группами на поверхности частиц, несущих на поверхности отрицательные заряды.

В работе получены новые ПЭ анионообменники на основе немодифицированного силикагеля и показано, что они не уступают или превосходят (в частности несульфированный Silasorb 600 превосходит сульфированный Luna SCX по селективности и эффективности) традиционным ПЭ сорбентам, полученным модифицированием сульфосиликагелей. Полученные ПЭ сорбенты позволяют разделять широкий набор органических и неорганических анионов, в том числе и поляризуемых, гидрофобных анионов. Путем варьирования структуры полимера-модификатора возможно управление селективностью разделения.

Для улучшения эксплуатационных характеристик ПЭ анионообменников были оптимизированы условия упаковки колонок, рекомендовано использовать для приготовления подвижных фаз деионизованную воду или добавлять ЭДТА в подвижную фазу, чтобы минимизировать загрязнение колонки переходными металлами. Для регенерации колонок предложено промывать их 10 мМ раствором ЭДТА с рН=5.

В качестве альтернативы ПЭ анионообменникам разработан новый вариант ковалентного закрепления полимера (полиэтиленимина) на аминированном силикагеле с помощью диглицидилового эфира. В одноколоночном варианте ионной хроматографии с УФ-детектированием на сорбенте с полиэтиленимином удалось разделить девять анионов в течение 20 минут. Показано, что по селективности и эффективности анионообменники с ковалентно закрепленным полиэтиленимином (значения эффективности составляют до 40000 ТТ/м) превосходят сорбенты, модифицированные третичными аминами, а также ПЭ анионообменники (значения не превышают 25000 ТТ/м). Полученные анионообменники с закрепленным полиэтиленимином отличаются от ПЭ сорбентов большим постоянством времен удерживания, по-видимому, из-за стабильности полимерного слоя на поверхности матрицы. Установлено также, что срок эксплуатации ковалентно модифицированного анионообменника увеличивается более чем в 3 раза по сравнению с ПЭ сорбентами даже при использовании дистиллированной воды и без добавок ЭДТА для повышения их стабильности.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (грант №13-03-1224ОФИ_М)