Особенности механического поведения поли-L-лактида в жидких средах
Мальцев Д.К.
Студент
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: block24@mail.ru

Полилактид (ПЛ) является одним из представителей экологически чистых материалов, получаемых из возобновляемых ресурсов растительного происхождения, которые в последние годы обращают на себя все большее внимание. Основанием для этого является его способность к биорезорбции широким спектром организмов в дополнение к биосовместимости с самыми различными видами тканей. Он может использоваться в качестве упаковочного материала, для создания лигатур в хирургии, как средство доставки лекарств в организме с возможностью их постепенной или отсроченной эмиссии и т.д. Другим перспективным направлением использования ПЛ – это введение различных наполнителей и создание композитов на его основе.

Данная работа включает в себя исследование механических свойств промышленной пленки аморфного поли-L-лактида (Mw= 2×105, h=300 мкм, Тg=60оС) на воздухе и различных жидких средах (этанол, изопропанол, гептан, сверхразветвленный полиэтоксисилоксан, полиметилсилсесквиоксан). Обнаружено, что на воздухе в процессе одноосного растяжения ПЛ разрушается уже при степени деформации 10%.  В жидких средах наблюдается снижение предела вынужденной эластичности полимера в 4 раза и увеличение деформации разрыва до 500%. При этом в процессе растяжения на поверхности пленки ПЛ возникают микротрещины – крейзы. Картина рассеяния рентгеновского излучения в малых углах для деформированной пленки оказалась аналогичной той, что ранее наблюдали для крейзованных пленок ПЭТФ. Используя методы Порода и Гинье, были рассчитаны параметры фибриллярно-пористой структуры: диаметр фибрилл и пор составили 27-30 нм. Величина эффективной объемной пористости ПЛ линейно возрастает примерно до степени деформации 100% и достигает 40-50 об.%, а затем практически не изменяется.

Растяжение аморфной пленки ПЛ в спиртах до больших степеней деформации (350-500%) сопровождается интенсивной кристаллизацией. Рентгеновскими методами исследования было показано, что деформированные пленки являются кристаллическими, характеризуются достаточно высокой степенью ориентации и содержат анизотропные щелевидные поры размерами 9х110 нм. Методом ДСК была определена степень кристалличности, которая составила 40%. Другая особенность подобных образцов – это значительная величина усадки в продольном направлении (до 50%) в свободном состоянии после снятия растягивающего напряжения.

***

В процессе данной работы получены доказательства того, что одноосная деформация пленки полилактида в жидких адсорбционно-активных средах протекает по механизму классического крейзинга и приводит к формированию нанопористой структуры. Полученные пористые матрицы могут быть перспективными для создания на их основе функциональных нанокомпозитов медицинского назначения.

Работа была выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 13-03-00652) и гранта государственной поддержки Ведущих научных школ (НШ-1683.2014.3).