Термическое поведение сополимеров акрилонитрила в присутствии углеродных нанотрубок

Гвоздик Наталия Алексеевна

Студентка

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
 факультет наук о материалах, Москва, Россия
E–mail: gvozdichka15@mail.ru

Углеродное волокно – это уникальный материал, сочетающий высокие модуль упругости и прочность, низкий удельный вес и химическую инертность. Его применяют в качестве армирующего каркаса в композитных материалах.

Наиболее популярны прекурсоры на основе полиакрилонитрила (ПАН), обладающего рядом преимуществ, таких как образование регулярных циклических структур при нагревании, высокий выход по углероду, экономическая выгодность. Технология получения углеродного волокна включает в себя две стадии. Первая стадия -  термическая стабилизация полиакрилонитрила, вторая – карбонизация. От первой стадии во многом зависит качество полученного углеродного волокна. Однако процесс термостабилизации протекает бурно и неконтролируемо, что затрудняет использование гомополимера в качестве прекурсора для углеродного волокна.

Существуют два подхода к решению данной проблемы: использование сополимеров акрилонитрила или композитов на основе ПАН. Введение сомономеров позволяет снизить температуру и тепловой эффект процесса стабилизации. Использование композитов на основе ПАН позволяет улучшить механические свойства конечного продукта, а также уменьшить тепловой эффект процесса термостабилизации. Популярным наполнителем при этом являются многостенные углеродные нанотрубки (МСУНТ), так как они обладают уникальными механическими свойствами и большой теплопроводностью.

В работе было показано, что химический состав сополимера оказывает решающее влияние на основные параметры процесса термоокислительной стабилизации. Так, наличие в составе сополимера карбоксильных групп приводит к смене механизма реакции циклизации с радикального на ионный, что позволяет снизить температуру начала процесса термостабилизации.

Введение углеродных нанотрубок оказывает существенное влияние на процесс термоокислительной стабилизации пленок на основе полиакрилонитрила и сополимеров с метилакрилатом и итаконовой кислотой, заметно подавляя окисление. Однако данного эффекта не наблюдается при введении МСУНТ в тройные сополимеры акрилонитрила, а также в сополимер с акриловой кислотой.