Полимеризация в высокодисперсных эмульсиях стирола в условиях образования ПАВ на границе раздела фаз

Толкачев Андрей Владимирович, Серхачева Наталья Сергеевна

Студент 6-го курса

Московский государственный университет тонких химических технологий имени М.В.Ломоносова (МИТХТ им. М.В.Ломоносова), факультет биотехнологии и органического синтеза, кафедра химии и технологии высокомолекулярных соединений имени С.С. Медведева, Москва, Россия

E-mail: andre.deform@mail.ru

Известно, что простым и доступным методом для синтеза полимерных суспензий с узким распределением частиц по размерам является гетерофазная полимеризация мономеров, которую проводят в условиях одновременного синтеза поверхностно-активного вещества (ПАВ) на границе раздела фаз [1]. Такой способ получения высокодисперсных эмульсий мономеров позволяет увеличить поверхностную активность эмульгатора и повысить объем микроэмульсии, по сравнению с сиcтемами, получаемыми введением эмульгатора в воду; регулировать дисперсность эмульсии и формировать структуру межфазных адсорбционных слоев в зависимости от длины углеводородного радикала карбоновой кислоты и природы противоиона образующейся соли; проводить процесс полимеризации в микрокаплях мономера, и увеличить скорость полимеризации [2, 3].

Цель работы - проведение полимеризации мономера (стирола) в высокодисперсных эмульсиях, полученных в условиях образования ПАВ на границе раздела фаз и ультразвукового воздействия.

Изучены коллоидно-химические свойства эмульсий и определены условия получения высокодисперсной эмульсии стирола, в которой отсутствуют мицеллы ПАВ. Исследовано влияние длительности ультразвукового воздействия, природы противоиона образующейся соли, концентрации ПАВ, природы инициатора, температуры на кинетические закономерности процесса. Показано, что разделение стадии эмульгирования мономера и инициирования полимеризации эффективно влияет на процесс формирования полимерно-мономерных частиц. Установлено, что скорость процесса возрастает с увеличением длительности ультразвуковой обработки исходных эмульсий. Определены коллоидно-химические свойства полученных полимерных суспензий.

Проведенные  исследования показали, что полимерные суспензии имеют узкое распределение частиц по размерам, и средний диаметр частиц изменяется в диапазоне от 100 до 150 нм.

Полимеризация в высокодисперсных эмульсиях мономера может найти применение в области инкапсулирования неорганических наночастиц и квазиживой радикальной полимеризации.

Литература

- Прокопов, Н.И. Особенности гетерофазной полимеризации стирола при образовании поверхностно-активных веществ на границе раздела фаз / Н.И. Прокопов, И.А. Грицкова // Успехи химии. – 2001. – Т. 70, № 9. – С. 890-900.

- El-Jaby, U. Miniemulsions via in situ surfactant generation / U. El-Jaby, M. Cunningham, T.F.L. McKenna // Macromol. Chem. Phys. – 2010. - Vol. 211. – P. 1377-1386.

- Landfester, K. Formulation and Stability Mechanisms of Polymerizable Miniemulsions / K. Landfester, N. Bechthold, F. Tiarks, M. Antonietti // Macromolecules. – 1999. – Vol. 32. – P. 5222-5228.