Явления переноса в системах на основе MMO4 – MoO3 (M = Ca, Sr, Ba)

Котенёва Е.А., Астапова Д.В.

Аспирант

Уральский Федеральный Университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина,

химический факультет, Екатеринбург, Россия

E–mail: kotenyovaelena@yandex.ru

В работе исследуются спонтанные и стимулированные электрическим полем процессы на границе MoO3| MMoO4, (M = Ca, Sr, Ba).

Для изучения самопроизвольных процессов, были проведены контактные отжиги в симметричной ячейке MoO3| MMoO4 |MoO3 (T = 5500, 6000C). Во всех опытах воспроизводимо происходило увеличение массы брикета MMoO4 и уменьшение массы брикетов MoO3 за счёт переноса в брикет MMoO4 и сублимации части МоО3. Методами РФА показано, что MoO3 распространяется по внутренней поверхности MMoO4, образуя двухфазный композит, содержащий MoO3.

Эксперименты в электрическом поле также были получены в симметричной ячейке (+) MoO3| MMoO4 |MoO3 (-) при Т = 550 и 6000C. Напряжение составляло 300 В, ток I=1 мА. Через ячейку пропускали заряд (Q) до 27 Кл. В результате наблюдали прибыль массы среднего брикета MMoO4 и убыль массы MoO3. Отметим важный момент. Сравнивая изменения массы брикетов MoO3 для всех опытов, наблюдали, что отсутствует определенная закономерность между полярностью секций и знаком изменения их массы (убыль или прибыль массы).

Таким образом, основным результатом настоящей работы является обнаружение эффекта спонтанного и электроповерхностного переноса MoO3 в керамику MMoO4 (M = Ca, Sr, Ba). При рассмотрении данных по электроповерхностному переносу для MWO4 (M = Ca, Sr, Ba), полученным  в предыдущих работах [1, 2], где особое внимание уделялось ячейкам (+) WO3│MWO4│WO3 (-),  где брикет MWO4 превращался в композит {MWO4∙хWO3} (M = Ca, Sr, Ba), а компоненты  MWO4 проникали на внутреннюю поверхность керамического брикета WO3 можно заключить, что в MMoO4 электроповерхностная миграция компонентов системы идет по совершенно иному механизму.

Авторы признательны А.Я.Нейману за постановку задачи работы и помощь в обсуждении её результатов.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 11-03-01209-а. и при финансовой поддержке молодых ученых УрФУ в рамках реализации программы развития УрФУ.

Литература

1. Нейман А.Я. // Ж.физической химии. 2001. Т. 75. № 12. C. 2119.

2. Нейман А. Я., Пестерева Н. Н., Ципис Е.В. Поверхностная диффузия, миграция и сопряженные процессы на гетерофазных границах MWO4|WO3 (M = Ca, Sr, Ba) // Электрохимия.   2007. Т. 43. № 6. С. 704.