Аномально короткие расстояния Ce-Ru в тройных интерметаллидах системы
Ce-Ru-Ga

Шаблинская К.В.

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

k.shablinskaya@gmail.com

Среди прочих интерметаллидов на основе редкоземельных металлов выделяются соединения церия, обладающие ярко выраженными аномальными физическими свойствами, которые не наблюдаются у обычных металлов и интерметаллидов. В тройных соединениях, содержащих Ce и Ru, между атомами церия с флуктуациями валентности и атомами рутения наблюдается значительное химическое связывание, которое было впервые обнаружено в системе Ce-Ru-In [1, 2, 3], а также присутствует в структурах соединений системы Ce-Ru-Ga. Обзор литературы показал, что тройная система Ce-Ru-Ga систематически не исследовалась, в ней известно четыре тройных соединения, структура ни одного из которых не содержит коротких расстояний Ce-Ru.

В результате наших исследований было синтезировано и исследовано 6 новых тройных интерметаллидов (Ce5Ru3Ga2 [4], Ce9Ru4Ga5 [5], Ce4Ru3Ga3 [6], Ce7Ru6Ga7, Ce2Ru2Ga3 [7], Ce2Ru6Ga7), в структуру которых входят аномально короткие расстояния Ce-Ru длиной от 2.331 до 2.772 Å, что короче суммы ковалентных радиусов, равной 2.89 Å. Важным этапом нашей работы было получение L3-Ce XANES спектров синтезированных соединений. Полученные данные свидетельствуют о том, что средняя валентность церия в интерметаллиде Ce9Ru4Ga5 составляет VCe~3.10±0.01, в Ce5Ru3Ga2 – VCe~3.14±0.01, в Ce2Ru2Ga3 – VCe~3.17±0.01. А в интерметаллиде Ce4Ru3Ga3 еще выше - VCe~3.19±0.01. Кроме того, были измерены магнитные и электрофизические свойства полученных соединений.

Литература

Kurenbaeva J., Tursina A., Murashova E. et al. Crystal structure of the new ternary compound Ce3Ru2In3 // Journal of Alloys and Compounds. 2007, №442. p. 86-88.

Murashova E., Kurenbaeva J., Tursina A. et al. The crystal structure of Ce16Ru8In37 // Journal of Alloys and Compounds. 2007, № 442. p. 89-92.

Tursina A., Kurenbaeva J., Gribanov A. et al. Ce2Ru2In3 and Ce3Ru2In2: Site exchange in ternary indides of a new structure type // Journal of Alloys and Compounds. 2007, №442. p. 100-103.

Murashova E. et al. New compounds RE5Ru3Ga2 (RE-La,Ce,Pr,Dy): synthesis, crystal structure, magnetic, electrical and thermodynamic properties // Solid State Phenomena. 2010, №170, p. 405.

Shablinskaya K. et al. La9Ru4In5 and Ce9Ru4Ga5 with new types of structures. Synthesis, crystal structures, physical properties // Intermetallics. 2012, №23. p. 106-110.

Shablinskaya K. et al. Intermetallic compounds Ce4Ru3Ga3 and La3Ru2Ga2 with crystal structures of new types // Journal of Alloys and Compounds. 2013, №575. p. 183-189.

Murashova E. et al. Synthesis, crystal structure and physical properties of Ce2Ru2Ga3 // Intermetallics. 2013, №38. p. 23-29.