Катодные материалы из La2-xCaxNiO4 для

электрохимических устройств

Кольчугин А.А.1

аспирант, инженер

Богданович Н.М.2

научный сотрудник

1Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга, Петропавловск-Камчатский, Россия

Email:laba50@mail.ru.

2Институт высокотемпературной электрохимии

УрО РАН, Екатеринбург, Россия

В данной работе проведено исследование влияния допирования никелита лантана кальцием на электропроводность и поляризационную проводимость электродов из этих материалов в контакте с Ce0.8Sm0.2O1.9 (SDC) электролитом.

Увеличение концентрации кальция в La2-xCaxNiO4 приводит к увеличению электропроводности образцов, имеющих близкую плотность. Электропроводность материалов при температуре 9000C находится в пределах от 50 до 100 См/см в зависимости от состава.

В то же время, с увеличением концентрации кальция от х = 0 до 0,4 поляризационная проводимость электродов, сформированных на SDC-электролите при 1300ºС, уменьшается примерно в десять раз (при 900ºС от 12 до 0,8 См/см2). Электрохимические характеристики электродов значительно улучшаются при организации на них коллекторного слоя из LaNi0.6Fe0.4O3, а также при введении 2% CuO в состав функционального и коллекторного слоев.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Правительства Свердловской области (проекты №№13-03-96098 р_урал_а, 14-03-00414_а).