Влияние состава композитного катода Pr2CuO4-Ce0.9Gd0.1O1.95 
на электрохимические характеристики границы электрод/электролит

- Колчина Людмила Михайловна

- студентка

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
Химический факультет, Москва, Россия.

E-mail: Ludmila.Kolchina@yandex.ru

В последнее время в области развития среднетемпературных твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ) особое внимание уделяется повышению эффективности работы катодных материалов за счет снижения поляризационных потерь на границе электрод/электролит. Ранее было показано, что значительный практический интерес для использования в качестве катодного материала ТОТЭ представляет купрат празеодима Pr2CuO4, поскольку он обладает высокой электронной проводимостью, совместим с материалом электролита, а так же термически стабилен [1,2]. Применение композитных материалов на основе Pr2CuO4-Ce0.9Gd0.1O1.95 (PCO-GDC) может способствовать снижению поляризационного сопротивления границы электрод/электролит.

Целью данной работы являлось исследование влияния состава композитного материала РСО-GDC и его микроструктуры на электрохимические характеристики границы электрод/электролит.

Для достижения цели работы был получен криохимическим методом высокодисперсный порошок PCO (размер частиц составлял < 0.5 мкм), который являлся электрон-проводящей составляющей композитного катода. Для оптимизации толщины электродного слоя были приготовлены симметричные трехслойные ячейки PCO/GDC/PCO. На основании исследования электродных характеристик электрохимических ячеек методом импедансной спектроскопии в интервале температур 500-750оС на воздухе установлено, что минимум поляризационного сопротивления (0.57 Ом·см2 при 700 ºC) достигается при толщине электродного слоя ~20 мкм.

Приготовление композитных материалов PCO-хGDC (где х - содержание GDC) осуществляли смешением порошков PCO и GDC с последующей их гомогенизацией в шаровой мельнице под слоем гептана. Нанесение электродных слоев на твердоэлектролитную плотноспеченную подложку осуществляли методом трафаретной печати. Затем полученные трехслойные ячейки отжигали при 1000 ºС в течение 6 часов на воздухе. По данным сканирующей электронной микроскопии увеличение содержания GDC  в составе композитного материала более 25% приводит к уменьшению пористости электродного слоя. Исследование электрохимического поведения композитных PCO-GDCх электродов в зависимости от температуры и парциального давления кислорода показано, что перенос заряда через границу электрод/электролит и диссоциация адсорбированного кислорода являются скоростьопределяющими стадиями реакции восстановления кислорода на границе композитный электрод/электролит в температурном интервале 670-730°C. В области умеренных температур (500-750 ºС) минимум поляризационного сопротивления композитного катода (0.41 Ом·см2 при 700 ºC) достигается для состава с 33 масс. % GDC.

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (грант № 14-08-01260) и Программы развития МГУ до 2020 года.

Литература

- M.S. Kaluzhskikh, S.M. Kazakov, G.N. Mazo et al. // J. Solid State Chem. 184 (2011). 698-704.

- N.V. Lyskov, M.S. Kaluzhskikh, L.S. Leonova et al. // Int. J. Hydrogen Energy. 37 (2012) 18357-18364.