Получение сорбентов на основе пенографита, модифицированного магнитными железосодержащими фазами

Иванов Андрей Владимирович

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: key700@mail.ru

В настоящее время остро стоит проблема утечек и разливов нефти при ее транспортировке, поэтому важна разработка эффективных сорбентов жидких углеводородов [1]. На роль такого сорбента подходит пенографит – терморасширенный графитовый материал, пористая структура которого представлена в основном макропорами, обеспечивающими высокую сорбционную ёмкость. Важными свойствами данного сорбента являются термостойкость,  гидрофобность, экологичность, а также возможность введения в ПГ железосодержащих фаз для придания магнитных свойств и сорбирования ПГ с места разлива нефти.

Целью настоящей работы является получение пенографита, модифицированного магнитными железосодержащими фазами.

Нанесение железосодержащих фаз методом пропитки водным раствором соли железа на первой стадии обеспечивает равномерное распределение железосодержащей фазы на поверхности интеркалированного графита и высокое содержание железа, а также является наименее трудоёмким. На второй стадии железосодержащий ИГ вспенивается при термоударе в 900°С. Полученный ПГ обладает высоким содержанием железа (до 14%) и низкой насыпной плотностью (до 3 г/л).

В ходе работы проведено получение железосодержащего ПГ в две стадии: пропитка ИГ насыщенным водным раствором нитрата железа (III) и вспенивание ИГ в атмосфере смеси метан-аргон с образованием ПГ с магнитной железосодержащей фазой.

Вспенивание в восстановительной атмосфере смеси метан-аргон обеспечивает одновременное терморасширение ИГ и восстановление железосодержащей фазы, что придает ей магнитные свойства.

Измерены физико-химические характеристики ПГ (насыпная плотность, г/л; содержание железа, %). Изучена магнитная железосодержащая фаза методом мессбауэровской спектроскопии. Также изучены сорбционные характеристики ПГ по отношению к нефти, октану и воде.

Модифицированный пенографит обладает высокой сорбционной ёмкостью по отношению к нефти (до 60 г/г) и является перспективным сорбентом для жидких углеводородов.

Литература

- Lutfullin, M.A. Petroleum products and water sorption by expanded graphite enhanced with magnetic iron phases // Carbon. 2014. V. 66. P. 417-425.