Гидрирование непредельных соединений в присутствии наночастиц металлов переменной валентности

Небыков Денис  Николаевич

Аспирант

Волгоградский государственный технический университет, химико-технологический факультет, Волгоград, Россия

E–mail: nervwho@gmail.com

Гидрирование непредельных и ароматических соединений - широко известный промышленный процесс, но оно проводится при достаточно жёстких условиях или требует использования дорогостоящих катализаторов. Было разработано три метода, позволяющие проводить гидрирование различных непредельных и ароматических соединений без использования сложного оборудования и дорогостоящих реагентов, это достигается применением в качестве катализатора наночастиц металлов, которые позволяют значительно снизить энергозатраты и проводить синтез в мягких условиях.

Было найдено, что применение одного из способов получения наночастиц металлов с использованием алюмогидрида лития может быть использовано и для гидрирования алкенов. Также известным и достаточно доступным донором водорода в реакциях восстановления является гидразингидрат. При этом существует способ синтеза наночастиц никеля с использованием гидразингидрата. Комбинирование процессов синтеза катализатора и гидрирования органического субстрата привело к разработке перспективного одностадийного способа гидрирования олефинов.

Газообразный водород имеет широкое промышленное применение, при этом являясь доступным и дешёвым реагентом. В связи с этим был разработан третий метод, представляющий собой жидкофазное гидрирование олефинов при барботаже газообразного водорода при атмосферном давлении. В качестве катализатора использовались наночастицы металлов, которые получались непосредственно в реакционной массе.

Данные методы были использованы для гидрирования ряда производных норборнена, линейных алкенов, ароматических соединений, пиненов и олефинов, содержащих функциональные группы. Обнаружена возможность, изменяя гидрирующий агент и катализатор, проводить селективное гидрирование отдельных непредельных углерод-углеродных связей, ароматического кольца или функциональных групп при  температурах 20-700С и атмосферном давлении водорода.

Литература

- Попов Ю.В., Мохов В.М., Небыков Д.Н. Гидрирование некоторых непредельных соединений при катализе наночастицами металлов // Известия Волгоградского государственного технического университета: межвуз. Сб. науч. ст. №2 (75) / ВолгГТУ.- Волгоград, 2011. (Сер. Химия и технология элементоорганических мономеров и полимерных материалов. Вып. 8)- C. 39-43.

- Попов, Ю.В. Гидрирование ароматических соединений при катализе коллоидными частицами металлов / Ю.В. Попов, В.М. Мохов, Д.Н. Небыков // Изв. ВолгГТУ. Серия "Химия и технология элементоорганических мономеров и полимерных материалов". Вып. 9 : межвуз. сб. науч. ст. / ВолгГТУ. - Волгоград, 2012. - № 5. - C. 35-37.

- Попов, Ю.В. Гидрирование непредельных соединений водородом при катализе ультрадисперсными частицами металлов / Ю.В. Попов, В.М. Мохов, Д.Н. Небыков // Изв. ВолгГТУ. Серия "Химия и технология элементоорганических мономеров и полимерных материалов". Вып. 9 : межвуз. сб. науч. ст. / ВолгГТУ. - Волгоград, 2012. - № 5. - C. 38-43.