Исследование процесса экстракционно-хроматографического выделения Nd, имитирующего Аm, из ВАО, накопленных при реализации оружейной программы

Павлова Н.М.1, Чухланцева Е.В.1

Сотрудники

Козлов П.В.1

Сотрудник, канд.техн.наук

Тусикова Н.В.2

Студентка

1 ФГУП «Производственное объединение «Маяк», Озерск, cpl@po-mayak.ru,

2ОТИ НИЯУ МИФИ, Озерск

Одним из вариантов обращения с пульпами ёмкостей-хранилищ ВАО,  накопленных на ФГУП «ПО «Маяк» от реализации оружейной программы, является их растворение в азотной кислоте с целью максимального перевода радионуклидов в раствор. После выделения основной части радионуклидов из образовавшегося раствора и их остекловывания, очищенный раствор может быть включён в цементную матрицу. Существуют нормативные требования, ограничивающие степень включения в цемент урана и трансурановых альфа-излучающих элементов с периодом полураспада более пяти лет. Одним из таких радионуклидов является 241Am.

С учетом возможного содержания Am в растворах ВАО и нормативных требований по включению его в цементные матрицы коэффициент очистки по данному радионуклиду должен составлять не менее двух порядков.

Возможность выделения Am из растворов ВАО исследовали с использованием его нерадиоактивного аналога - Nd. Для извлечения Nd применяли метод экстракционной хроматографии. В качестве неподвижной фазы использовали сорбент на основе полистирола, сшитого дивинилбензолом, пропитанного экстрагентом тетраоктилдигликольамидом (ТОДГА) в количестве до 50% масс.

В экспериментах применяли модельный раствор, полученный в результате растворения модельных пульп ВАО, содержащий помимо Nd (7 мг/л), также Ce, Al, Cr, Mn, Fe, Ni, Cr, Cs, Th и U. Концентрация HNO3 составляла 4 моль/л.

Для выбора оптимальных условий выделения Nd исследовано влияние концентрации HNO3, скорости элюирования, массовой доли экстрагента, зернения сорбента и ряда других параметров.

В результате проведённой работы установлено:

1) Nd прочно сорбируется уже при С(HNO3)=0,5 моль/л, и сорбция резко возрастает вплоть до С(HNO3)=4-5 моль/л.

2) С увеличением скорости элюирования (от 3 до 12 см/мин) коэффициент распределения Nd уменьшается. Оптимальная скорость элюирования составила 6 см/мин.

3) Наиболее эффективным является сорбент более мелкого зернения и узкой фракции (0,04-0,07 мм) по сравнению с фракциями 0,15-0,30 мм; 0,10-0,25 мм.

4) Оптимальное содержание ТОДГА – не менее 0,5 г/1 г носителя.

Выбранные условия сорбции Nd использовали для экспериментов на модельном растворе. Установлено, что элементы Al, Cr, Mn, Fe, Ni, Sr, Cs являются слабосорбируемыми в данных условиях. Коэффициент очистки раствора от Nd (аналога Am) составил 300. Таким образом, проведенный эксперимент показывает возможность достижения требуемых коэффициентов очистки растворов от Am при выбранных условиях.

Авторы выражают благодарность за поддержку и консультирование Усолкину А.Н., Ремизову М.Б., Логунову М.В.