Цементирование жидких маслосодержащих РАО после биологической обработки
Трегубова В.Е., Сафонов А.В., Горбунова О.А., Герман К.Э.
Аспирант

ИФХЭ им. А.Н.Фрумкина РАН, лаборатория химии технеция, Москва, Россия
E–mail: tregubova.varvara@yandex.ru

В настоящее время накоплено значительное количество жидких органических радиоактивных отходов, источниками которых являются АЭС, предприятия ЯТЦ, и исследовательские лаборатории. Эти отходы можно разделить на несколько категорий: маслосодержащие, экстрагенты и растворители, сцинциляционные жидкости. Отработанные масла, преимущественно вакуумные и трансформаторные, процессе эксплуатации оборудования подвергаются окислению, термическому разложению, а также радиоактивному загрязнению и последующим радиолитическим процессам.

Одним из методов обращения с подобными отходами является их иммобилизация в цементную матрицу. Плюсы такого метода заключаются в сравнительной простоте и невысокой стоимости, к минусам относятся невысокая включаемость и возможность разрушения цементной матрицы за счет микробиологических процессов. На данный  момент, максимально возможная включаемость органических РАО в цемент без потери прочностных качеств составляет 30 масс.% (по технологии ПО «Маяк», у увеличенным В/Ц и добавлением пластификаторов).

Причиной низкой включаемости органических отходов при цементировании является сложный химический состав (около 40 индивидуальных компонентов), что приводит к высокой гидрофобности и плохой эмульгируемости в водной среде. Так, при приготовлении цементного раствора без специальных добавок, включаемость органических веществ не превышает 5 масс.%. Добавление эмульгаторов, стабилизаторов позволяет поднять эту цифру до 15-20 масс.%. Использование дополнительных веществ увеличивает объемы отходов   трудоемкость и усложняет проведение самого процесса, а так же увеличивает его себестоимость. Биологическое разрушение матрицы возможно, так как некоторые компоненты отходов могут являться источником углерода для микроорганизмов, обитающих на поверхности цемента.

Целью данной работы является разработка способа биологического окисления маслосодержащих радиоактивных отходов перед цементированием для снижения общего объема и гидрофобных характеристик.

В работе использованы трансформаторное масло типа ГК и вакуумное масло марки ВМ-4. В качестве способа обработки выбрано аэробное культивирование с перемешиванием и аэрацией с использованием аэробных штаммов нефтеокисляющих бактерий, выделенных из нефтяных месторождений. Установлено, что предварительная биологическая обработка направляемого на цементирование отхода позволяет снизить его объем на 30-50% за счет деструкции компонентов, которые могут быть использованы как источник углерода для роста микроорганизмов в цементной матрице и предотвратить ее биодеградацию (преимущественно ароматические углеводороды). Выявлено увеличение эмульгируемости  органических масла за счет выделения экзогенных биологических поверхностно-активных веществ.

Использование культуральной жидкости микроорганизмов после культивирования на среде с маслом ВМ-4 в качестве источника углерода позволило получить смесь со следующими характеристиками: В/Ц=0,5; процент включения масла-30%; время застывания- 2 сут., прочность на сжатие на 28е сутки – 9,9 МПа (при необходимом минимуме – 5 МПа). Следовательно,  использование  предварительной биологической обработки может являться перспективным с точки зрения увеличения включаемости  органических РАО в цементную матрицу.