Экстракция церия, европия и иттрия новыми арилсодержащими фосфорорганическими лигандами

Сеник Надежда Николаевна, Егорова Байирта Владимировна, Петров Владимир Геннадиевич

студентка, аспирантка, доцент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: nadezdasenik@mail.ru

Редкоземельные элементы (РЗЭ) широко используются в производстве различных передовых функциональных материалов из-за своих уникальных физических свойств. В связи с чем, выделение РЗ металлов в индивидуальном виде из их природной смеси является важной технологической задачей. Основным промышленным методом разделения РЗЭ является жидко-жидкостная экстракция фосфорорганическими соединениями, такими как ТБФ, Д2ЭГФК, РС 88 А. Селективность упомянутых экстрагентов невысока, и для полного разделения смеси РЗЭ требуется большой число повторяющихся стадий экстракции. В связи с этим поиск новых высокоселективных экстрагентов остается актуальным и в настоящее время. Одним из наиболее перспективных классов соединений являются фосфорсодержащие органические кислоты, обладающие низкой вязкостью в концентрированных растворах и легко синтезируемые из доступных веществ.

Целью данной работы является определение экстракционных свойств новых арилсодержащих фосфорорганических кислот.

Эксперимент представлял собой однократную экстракцию нитрата индивидуального РЗЭ (10-5M Ce3+, Eu3+ или Y3+) в раствор исследуемого лиганда в толуоле из водной фазы в диапазоне значений рН от 1 до 5. В качестве фонового электролита использовали 1 М NaNO3. Содержание катионов металла в водной и органической фазах контролировали с помощью радиоактивных меток методами гамма-спектрометрии (144Ce и 152Eu) и жидкостно-сцинтилляционной спектрометрии (90Y, выделенный из генератора 90Sr/90Y).

На основании результатов предварительных испытаний ряда органических фосфорсодержащих кислот для дальнейших исследований были выбраны следующие два лиганда, продемонстрировавшие наилучшую возможность разделения РЗЭ между собой:

| LP1 | LP2 |
| --- | --- |

В случае соединения LP1 зависимости коэффициента распределения (Kd ) от значений рН и концентрации экстрагента указывают на взаимодействие одного катиона металла с двумя молекулами лиганда и высвобождение при этом двух протонов, что позволяет описать предполагаемую реакции экстракции в виде:

Me3++2HL1+NO3−=Me(HL)2NO3+2H+Kex=[Me(HL1)2NO3]⋅[H+]2[Me3+]⋅[HL1]2⋅[NO−3]logKd=2log[HL1]+2pH+log[NO3−]+logKex

Для соединения LP2 наблюдается аналогичная зависимость коэффициента распределения при концентрациях РЗМ 1 мМ. Также было показано, что в случае LP2 коэффициент разделения для пары Ce/Y максимален при pH= 3. При этом Y количественно переходит в органическую фазу, а Ce остается в рафинате.