# Соосаждение трехвалентного америция с оксалатом кальция

Селявский Вадим Юрьевич, Ануфриева Александра Валерьевна

# Аспиранты

Северский технологический институт – филиал ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», факультет технологий и автоматизации атомной промышленности, Северск, Томская область, Россия

E-mail: duncan@qwertynet.ru

Для выделения радиоактивных элементов, находящихся в растворе в микроколичествах, используются методы осаждения или соосаждения с носителями, так как при столь малых концентрациях не достигается произведение растворимости их соединений и они не могут образовывать в этих условиях самостоятельной твердой фазы. Поэтому для выделения этих элементов и снижения активности растворов применяют различные соосадители (гидроксиды, карбонаты, оксалаты и др.), которые образуют твердую фазу и увлекают в осадок микрокомпонент.

В настоящей работе для осаждения Am (III) выбран в качестве осадителя оксалат кальция, который является наименее растворимым из оксалатов щелочноземельных металлов. Извлечение америция соосаждением может осуществляться, как совместной сокристаллизацией микрокомпонента с макрокомпонентом (изоморфное соосаждение), так адсорбцией микрокомпонента на поверхности осадка макрокомпонента (адсорбционное соосаждение). Для определения механизма соосаждения, протекающего в системе, применяли ряд экспериментальных методов, приведенных в трудах [3, 4].

Захват америция при осаждении оксалата кальция из 0,5 М раствора азотной кислоты изучался по классической методике [3]. Показано, что 93-97 % америция соосаждается независимо от того, присутствовал америций в растворе до начала кристаллизации или добавлялся после образования осадка при очень малой (0,5 часа) продолжительности процесса соосаждения. Полученные экспериментальные данные указывают на значительную роль адсорбции на поверхности кристаллов и свидетельствуют в пользу адсорбционного механизма соосаждения.

По методике, представленной в [1], были определены коэффициенты распределения при адсорбции (Dср=19) и сокристаллизации (λср=2,3), величины которых также указывают о преобладании механизма адсорбционного соосаждения в системе Am (III) – СаС2О4 над изоморфным соосаждением.

Преобладающая роль механизма адсорбционного соосаждения была также доказана величиной угла наклона в 23о прямой, построенной в логарифмических координатах содержания микрокомпонента в твердой и жидкой фазах, при математической обработке экспериментальных данных по методике, приведенной в источнике [2]. Согласно этой методике при угле наклона менее 45о наблюдается адсорбционное соосаждение, а при угле наклона прямой, равному 45о, изоморфное соосаждение.

Таким образом по результатам проведённых исследований можно говорить о том, что система Am (III) – СаС2О4 дополняет группу систем, для которых при соосаждении характерна преобладающая роль адсорбции на носителе микрокомпонента.

Литература

1. Быховский Д.Н., Петрова И.К. (1971) Соосаждение трехвалентного америция с карбонатом кальция //Радиохимия. 1971. Т. 13. №6.

2. Коренман И.М. (1955) Отличительные признаки изоморфного и адсорбционного соосаждения // Журнал органической химии. Т. 25. №13.

3. Хан О. (1947) Прикладная радиохимия. М. – Л.: Госхимиздат.

4. Хлопин В.Г. (1957) Избранные труды. М. – Л.: АН СССР.