Энергетическая неоднородность и полярность поверхности сорбента МСМ-41

Сухарева Дарья Александровна

Магистрант 1 года обучения

Башкирский государственный университет,

химический факультет, Уфа, Россия

E-mail: soulsMirror@yandex.ru

Поверхность большинства сорбентов неоднородна по своей структуре. Это приводит к отсутствию воспроизводимости сорбционных характеристик между различными партиями сорбентов и неудовлетворительному массообмену. МСМ-41 имеет упорядоченное геометрическое строение, представляет интерес выяснить, будет ли для него наблюдаться геометрическая составляющая адсорбционной неоднородности, и каков будет химический вклад в величину константы адсорбционно-десорбционного равновесия.

В качестве неподвижной фазы использовался сорбент МСМ-41. Исследование проводилось на хроматографе «Агат» с детектором по теплопроводности в режиме бесконечного разбавления проб. Сорбент кондиционировался в токе азота в течение 10 часов при температурах 170°С и 200°С. Удерживаемые объёмы тест-сорбатов (Vg) определялись в интервале температур 140-170 и 170-200 °С соответственно.

Из значений удерживаемых объёмов были рассчитаны мольные изменения внутренней энергии (-ΔU) и энтропии (-ΔS) адсорбции. В области малых заполнений молекулы адсорбата реагируют только с поверхностью  адсорбента. Поэтому из значений удельных удерживаемых объёмов можно рассчитать константы Генри адсорбционно-десорбционного взаимодействия. Полярность поверхности исследовалась методом линейного разложения параметров удерживания. Рассчитан вклад различных типов взаимодействий в удерживание.

Было обнаружено, что константа Генри молекулы этанола больше, чем у молекулы гексана, что связано со значительными донорно-акцепторными взаимодействиями с гидроксильными группами поверхности. Заметно, что в сравнении с силохромом константы Генри  алканов и аренов выше, а спиртов – ниже. Это свидетельствует о том, что МСМ-41 менее полярен, чем коммерчески доступные силикагели. Для спиртов и аренов наблюдается существенно большие значения констант Генри на колонке Тк=170 °С по сравнению с колонкой с Тк=200°С. Аналогичные явления наблюдаются и для термодинамических функций адсорбции.

Рассчитанные значения полярности МСМ-41 для образцов, термостатированных при Тк = 170°С и Тк = 200°С составляют 28,5 и 22,5 соответственно.

Для расчёта функции неоднородности ключевое значение играет производная удерживаемого объёма по концентрации. В случае гексана производная удерживаемого объёма по концентрации стремится к нулю. Наличие функции неоднородности по н-бутанолу и отсутствие таковой по н-гексану свидетельствуют о том, что для МСМ-41 адсорбционная неоднородность характерна лишь в виде химической составляющей, вызываемой присутствием на поверхности групп атомов (адсорбционных центров) с нескомпенсированным зарядом, способных участвовать во взаимодействиях с различной энергией. В то же время, геометрическая неоднородность поверхности как наличие энергетических центров с различным геометрическим строением для сорбента МСМ-41 отсутствует.

Абсолютная геометрическая однородность позволяет предполагать ускоренный массообмен при адсорбции, воспроизводимость сорбционных характеристик, и позволяет управлять  процессами модификации материала и расширении  направлений его использования.

Также структурированные сорбенты представляют собой перспективные образцы для применения при микроконцентрировании токсикантов и в качестве неподвижной фазы в хроматографии.