Электрохимический синтез порошков интерметаллидов гольмия и никеля

Шампарова Р.А.

Аспирант

ФГБОУ ВПО Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, химический факультет, Нальчик, Россия

ranetta-shamparova@mail.ru

Соединения РЗМ состава LnNi5 и LnNi2 широко используются в качестве катализаторов применяемых в химической и нефтехимической промышленности, а также в водородной энергетике для обратимого сорбирования больших количеств водорода [1].

Интерметаллические соединения на основе гольмия и никеля можно синтезировать различными методами (жидкостного бестокового насыщения, контактного обмена и т.д.), но наиболее перспективным является метод электрохимического синтеза из галогенидных расплавов.

Высокотемпературный электрохимический синтез интерметаллидов гольмия и никеля в гальваностатическом режиме проводили в расплаве KCl-NaCl-HoCl3-NiCl2 при температуре 973 К. В результате электролиза на вольфрамовом катоде выделяется порошок состоящий из смеси интерметаллидов гольмия и никеля (рис.1). Получившийся продукт в большинстве в случаев не удерживается на катоде, а стекает на дно тигля,  в некоторых случаях продукт остается на катоде в виде «катодно-солевой груши». После остывания расплава целевой продукт извлекается из нее и отмывка полученного порошка от солевой фазы расплава проводится методом многократной декантации дистиллированной водой.

Рис. 1. Рентгенограмма продукта гальваностатического электролиза, полученная из расплава KCl-NaCl-HoCl3-NiCl2 на вольфрамовом  электроде. С (HoCl3) = 2,5 мол. %, С (NiCl2) = 0,5 мол. % . ik = 1,2 А/см2. Т = 973 К. S = 2,43 см2. Стандартные линии: 1 – HoNi, 2 – HoNi5, 3 – HoNi3.

Результаты полученные по рентгенофазовому анализу синтезированных порошков показывают наличие различных фаз сплава гольмия  с никелем: HoNi, HoNi5, HoNi3.

Литература

- Кондратьев Д.А. Получение сплавов-покрытий и порошков-интерметаллидов диффузионным насыщением никеля и кобальта неодимом, диспрозием и эрбием в хлоридных расплавах. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. Киров 2013. с. 25.

Работа выполнена при финансовой при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках государственного задания №2011/54 c кодом 2263.