Растекание растворов полиэтиленоксида по водной субфазе и поверхностная реология образующихся слоев

Кондратьева Мария Сергеевна

младший научный сотрудник

Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Москва, Россия

E-mail: mariya.kondratyeva@mail.ru

Явление растекания растворов полимеров по твердым поверхностям достаточно хорошо изучено. В то же время открытым является вопрос о поведении растворов полимеров на интерфейсе газ-жидкость, где в качестве жидкости используется растворитель. Будет ли при контакте капли раствора с интерфейсом идти растворение ее содержимого или она станет растекаться по поверхности, подобно ПАВ – заранее сказать невозможно. Для этого нужен эксперимент.

Целью данной работы было изучение процессов растекания водных растворов полиэтиленоксида (ПЭО) по водной поверхности и изучение вязкоупругих свойств полученных слоев полимера.

В качестве объекта исследования были выбраны водные растворы полиэтиленоксида, с молекулярными массами 40, 300 кДа и 3 МДа с концентрациями: 0.005, 0.05, 0.5 и 5%. Используя технику визуализации с помощью трассеров, было установлено, что капли всех растворов РЕО при нанесении их на поверхность не смешиваются с водной субфазой, а растекаются по ее поверхности. При этом образуются пленки раствора полимера толщиной 10…30 нм.

Для изучения кинетики растекания и измерения вязкоупругих свойств пленок был использован новый прибор - поверхностный дилатационный Фурье-реометр, разработанный в лаборатории реологии полимеров ИНХС РАН.

Показано, что различие в растекании и последующем формировании пленки  обусловлены молекулярной массой полимера и концентрацией раствора. Время достижения равновесных (постоянных во времени) значений вязкости и модуля упругости для всего диапазона концентраций составляет около 1000 с. Наибольшие изменения упругости и вязкости нанесенного слоя соответствуют максимальным концентрациям и ММ исходных растворов.