Адресная доставка цисплатина и цис-диаминдинитратплатины (II) в VEGFR2-липосомальных наноконтейнерах

Кузнецов И.И.1,4, Шеин С.А.4, Бычков Д.А.3, Кабанов А.В.2,4,

Нуколова Н.В.2,4, Чехонин В.П.4

Студент

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

3Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, геологический факультет, Москва, Россия

4ФГБУ «Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени В.П.Сербского» Минздрава России, Москва, Россия

E–mail: Kuznec505@gmail.com

Производные платины широко используются при лечении онкологических заболеваний, однако, они обладают высокой системной токсичностью и быстро выводятся из организма. Использование различных наноконтейнерных систем для доставки таких препаратов позволяет увеличить максимально переносимую дозу и улучшить фармакокинетические характеристики. Кроме того, для увеличения времени циркуляции наноконтейнеров в крови используют модификацию их поверхности полиэтиленгликолем, а для селективной доставки в организме – конъюгацию с векторными группами к определенным клеткам-мишеням. Одними из многообещающих систем для адресной доставки лекарств являются липосомы.

Целью данной работы является разработка стабильных VEGFR2-конъюгированных липосом, эффективно загруженных цисплатином (CDDP) и цис-диаминдинитратплатиной II (CDDP3).

Синтез проходил в три этапа: 1) получение липидной пленки из фосфатидилхолина, холестерина, DSPE-PEG(2000), mal-DSPE-PEG(2000) и DPPG; 2) эмульгирования липидной оболочки в водном растворе солей платины и 3) конъюгация липосом с моноклональными антителами к VEGFR2. Свободное лекарство и несвязавшиеся антитела удаляли методом гель-фильтрационной хроматографии с использованием Sepharose CL-6B. Для изучения полученных векторных липосом использовали метод динамического светорассеяния, рентгенофлуоресцентный анализ, иммуноферментный анализ и MTT-тест.

В результате работы были успешно синтезированы стабильные отрицательно заряженные векторные липосомы. Максимальная емкость загрузки составила 31,8±4,3 % для липосом с CDDP3, что существенно превышает загрузку коммерчески доступных липосомальных наночастиц (Lipoplatin), у которых она составляет 10 %. Использование моноклональных антител к VEGFR2 показало увеличение токсичности системы приблизительно вдвое по сравнению с контролем (невекторные липосомы и неселективные IgG-липосомы). Иммунохимическая активность антител сохранялась после их конъюгации с липосомами, что свидетельствует о том, что разработанный синтез не затрагивал активные центры антител.

Работа выполнена при поддержке гранта Министерства образования и науки РФ 11G34.31.0004, гранта Президента РФ для молодых ученых МК-7114.2012.7 и гранта РФФИ 12-04-31731.