Формирование двухслойных полимер-ферментных пленок путем рН-зависимой адсорбции компонентов и их применение в качестве биосенсорных поверхностей

Гладыр Снежана Юрьевна

Студентка

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: gladyr.snezhana@gmail.com

- Эффективным способом создания биоаналитических устройств, в том числе биосенсоров, может служить метод последовательной адсорбции разноименно заряженных макромолекул (технология слой-за-слоем) [1]. В работе исследованы условия формирования полиэлектролит-ферментных нанопленок сформированных с участием противоположно заряженных компонентов: фермента холиноксидазы и новых полимерных структур: амфифильного ионогенного диблок-сополимера поли-(н-бутилметакрилат)-блок-поли-(диметиламиноэтилметакрилат) (мицеллообразующая структура), а также функционального поликатионного микрогеля на основе сополимера N-изопропилакриламида и аминопропилметакриламида (сетчатая структура) [2, 3]. Данные системы интересны с научной и практической точек зрения, поскольку представляют собой биосенсоры на холин. Регистрация последнего является важной клинической, токсикологической и экологической задачей. Так, например, биосенсорный анализ таких ферментов, как ацетил/бутирил-холинэстеразы, и в особенности их ингибиторов (являющихся высокотоксичными фосфорорганическими и карбаматными соединениями) основан на детекции холина.

- Основой для создания биосенсоров служили планарные графитовые электроды и кварцевые пьезоэлектрические сенсоры с золотым напылением, которые предварительно модифицировались диоксидом марганца для придания системе пероксидочувствительных свойств. На поверхность последовательно адсорбировался сначала полимерный слой, затем – слой фермента, каждая стадия сопровождалась циклами промывки и высушивания.

- По итогам работы охарактеризованы степени заряженности каждого из компонентов в растворе в зависимости от рН среды, изучена рН-зависимая адсорбция полимеров и ферментов. Показано, что эффективность взаимодействия полимерного компонента с подложкой обратно пропорциональна степени заряженности рН-чувствительных групп в его составе. Количество адсорбированного фермента и его активность пропорциональны количеству адсорбированного на первой стадии полимерного компонента. Полимер-ферментные бислои охарактеризованы с точки зрения ферментативной активности и кинетики ферментативной реакции. Улучшенные аналитические характеристики биосенсорных поверхностей на основе данных полимер-ферментных пленок делают их весьма перспективными для аналитических целей.

- Литература

- 1. Львов, Ю. М. , Дехер, Г. Сборка мультислойных упорядоченных пленок посредством чередующейся адсорбции противоположно заряженных макромолекул. // Кристаллогр., 1994. Т. 39 (4). Р. 696-716.

- 2. L. Sigolaeva, U. Günther, D. Pergushov, S. Gladyr, I. Kurochkin, F. Schacher Sequential pH-dependent adsorption of ionic amphiphilic diblock copolymer micelles and choline oxidase onto conductive substrates: towards the design of biosensors. // Macromolecular Bioscience, 2014, v. 14, in press.

- 3. A.P.H. Gelissen, A.J. Schmid. F.A. Plamper, D.V. Pergushov, W. Richtering Quaternized microgels as soft templates for polyelectrolyte layer-by-layer assemblies. // Polymer, 2014, v. 55, in press.

- Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ №№ 11-03-00712-a и

- 14-08-01108.