Исследование магнитных свойств цинк-замещенного гексаферрита бария BaFe12-xZnxO19
Якушечкина А.К.
Студент
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: yako.msu@ya.ru

Бариевые и стронциевые гексаферриты, с 1952 года известные в промышленности под названием ферроксдюры, представляют немалый интерес с точки зрения изучения их структурных и магнитных свойств. Названные соединения являются магнитно твердыми ферритами с гексагональной структурой, подобной структуре магнитоплюмбита. Благодаря своим свойствам бариевые гексаферриты нашли широкое применение в промышленности. Например, в автомобилестроении, из них изготавливают отдельные секции постоянного магнита в составе стартера [1]. Высокие значения намагниченности насыщения и коэрцитивной силы позволяют рассматривать вероятность использования бариевых гексаферритов также в качестве поглотителей микроволнового излучения, в высокочастотных устройствах, а также в элементах памяти с высокой плотностью записи.

Особый интерес у исследователей вызывает возможность варьировать магнитные свойства гексаферритов, экспериментируя со способами изготовления образцов или при частичном замещении бария или железа.

В настоящей работе исследовалась зависимость от концентрации цинка значений намагниченности насыщения и коэрцитивной силы серии, образцов состава 
BaFe12-xZnxO19, где концентрация цинка изменялась в пределах от х=0,015 до х=0,065. Образцы были получены из раствора оксида железа (III) Fe2O3, оксида цинка ZnO, карбоната бария BaCO3 и карбоната натрия Na2CO3, взятых в необходимых пропорциях. Измерения проводились на вибрационном магнитометре LakeShore 7407 при комнатной температуре в диапазоне полей [-16 кЭ; +16 кЭ].

Анализ полученных результатов дал возможность сделать вывод о том, что присутствие цинка приводит к плавному спаду значений намагниченности насыщения и коэрцитивной силы от 64,8 ед.СГСМ/г и 325 Э, соответственно, (для BaFe11.985Co0.015O19) до 54,4 ед.СГСМ/г и 259 Э, соответственно, для образца с максимальным значением концентрации цинка, равным х=0,065.

Литература

- Electronics Vol.60 No.20 1987 A McGraw-Hill Publication p.70