Исследования наноразмерных пленок Al2O3, полученных на пористом кремнии методом ионно-плазменного распыления

Середин П.В. 1, Леньшин А.С. 1, Арсентьев2 И.Н., Бондарев А.Д., Тарасов И.С.2

1Воронежский государственный университет, Университетская пл. 1, Воронеж, Россия, 394006, paul@phys.vsu.ru

2Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Политехническая ул. 26, Санкт-Петербург, Россия, arsentyev@mail.ioffe.ru

Целью работы стало получение наноразмерных пленок Al2O3 на поверхности нанопористого кремния, а также фундаментальные исследования структурных, оптических и морфологических свойств этих материалов.

Проводя сравнение литературных данных с экспериментальными результатами, полученными в нашей работе структурными и спектроскопическими методами, можно утверждать, что метод ионно-плазменного распыления позволяет вырастить ультратонкие наноструктурированные пленки Al2O3 слое пористого кремния.

Важной особенностью роста оксида алюминия на слое пористого кремния является потенциальная возможность получить ультратонкую пленку Al2O3 в виде ориентированных в одном направлении нитей, расположенных на поверхности на расстоянии 300-500 нм друг от друга.

Данные оптической спектроскопии гетерофазной структуры Al2O3/por-Si/Si(111) показывают, что пленка оксида алюминия, полученная методом плазменного распыления, в области 190-900 нм отлично пропускает электромагнитное излучение. Следует подчеркнуть, что этот факт согласуется с результатами исследования особенностей фотолюминесценции гетерофазной структуры Al2O3/por-Si/Si(111), для которой наблюдается увеличение интенсивности фотолюминесценции по сравнению с фотолюминесценцией от слоя пористого кремния.

Обнаруженный максимум в дисперсии показателя преломления пленки Al2O3, выращенной на por-Si, совпадает со значением края оптического поглощения оксида алюминия и расположен в области ~5.60eV. Этот факт подтверждается результатами расчетов из спектра оптического поглощения гетерофазной структуры Al2O3/por-Si/Si(111) и хорошо соотносится с литературными данными.

Таким образом, экспериментальные и расчетные данные, полученные в работе, демонстрируют, что метод ионно-плазменного распыления имеет высокий потенциал при создании в больших масштабах пленок Al2O3 пленки на пористой кремниевой подложке. Сформированные на поверхности гетерофазной структуры в виде наноразмерных структурированных нитей пленки Al2O3 могут служить оптическими проводящими каналами и достаточно эффективно внедрены в стандартные технологии, что имеет огромное значение для микро и оптоэлектроники.

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках государственного задания ВУЗам в сфере научной деятельности на 2014-2016 годы. (Проект №740, Задание №3.130.2014/K)  и Гранта Президента РФ MK-4535.2014.