Спектральные характеристики N/6H-SIC – P+/3C-SIC и n/6H-SiC – P/Cалмаз гетероструктур, полученных CVD-методом

Муталов Нодиржон Тожиддин угли, Рахмонов Уткир

Инженер, соискатель

Физико-технический институт НПО «Физика – Солнце» АН РУз,

г.Ташкент ул. Бодомзор йули 2Б, saliev@uzsci.net

Экологическая проблема, связанная с «озоновой дырой», требует измерения интенсивности ультрафиолетового (УФ) солнечного излучения, падающего на земную поверхность. В связи с этим появляется необходимость создания УФ фотоприемников (ФП). В настоящее время УФ детекторы изготавливают на основе  p – n-структур и барьеров Шоттки, созданных на базе широкозонных полупроводниковых материалов, таких как GaN, AlGaN, SiC, ZnO и ZnS [1].

Для измерения УФ излучения в некоторых случаях требуется селективность фотоприемника, т.е. срезание ненужной и регистрация нужной области спектра излучения, что осуществляется «фильтрация» поступающего излучения. Роль такого «фильтра» может играть эпитаксиальный слой широкозонного полупроводника, выращенный на узкозонном материале.

В настоящем сообщении мы приводим результаты исследований спектральных характеристик n/6H-SiC – p+/3C-SiC и n/6H-SiC – p/Cалмаз гетероструктур, полученных нами газофазным методом на n/6H-SiC подложках. Преимущественно такие структуры могут работать как в фотодиодном, так и в фотогенерационном режимах измерения. К тому же при работе в фотогенерационном режиме имеется возможность накопления заряда и интегрирования детектируемого сигнала, в случае специальной градуировки, учитывающей квантовую эффективность SiC.

В p+/3C-SiC – n/6H-SiC гетероструктуре роль «фильтра» для высокоэнергетических фотонов с энергией выше 3,0 эВ, может выполнять подложка (так как Eg,6H-SiC = 3,0 эВ), если излучение подается со стороны подложки. Селективность такой гетероструктуры достигается тем, что фотоны с энергией ниже 2,3 эВ проходят насквозь структуры, не поглощаясь в эпитаксиальном слое 3C-SiC (так как Eg,3C-SiC = 2,3 эВ). Исследования фотоотклика такой гетероструктуры показали, что спектр фоточувствительности находится в интервале длин волн от 0,42 мкм до 0,54 мкм. Максимум (пик) фоточувствительности находится в промежутке длин волн ~ 0,49 – 0,5 мкм.

Еще одной, интересной фоточувствительной структурой, полученной нами впервые, является n/6H-SiC – р/Салмаз гетероструктура. Излучение к такой структуре подается со стороны эпитаксиальной алмазной пленки. Роль «фильтра» для высокоэнергетических фотонов с энергией выше 5,5 эВ, может выполнять алмазная пленка (так как Eg,алмаз = 5,5 эВ).  Селективность такой гетероструктуры достигается тем, что фотоны с энергией ниже 3,0 эВ проходят насквозь структуры, не поглощаясь в подложке 6Н-SiC (так как Eg,6Н-SiC = 0,3 эВ). Исследования фотоотклика такой гетероструктуры показали, что спектр фоточувствительности находится в интервале длин волн от 0,23-0,24 мкм до 0,41-0,42 мкм. Спектральные характеристики такой структуры как в фотодиодном, так и в фотогенерационном режимах почти идентичные, если не учесть незаметное смещение их друг от друга. Максимум спектра фоточувствительности лежит в промежутке длин волн 0,34-0,35 мкм.

Работа выполнена в рамках ГНТП АН РУз.

Литература

Бланк Т.В., Гольдберг Ю.А. Полупроводниковые фотопреобразователи для ультрафиолетовой области спектра (обзор) //ФТП. -2003, т.37, вып.9. –С.1025-1040.

Научный руководитель, д.ф.-м.н., проф. 				   Саидов А.С.