Фазовые превращения в монокристаллических наноиголках гетита αFe-OOH при повышении температуры.

Должикова А.В.

Студентка 4 курс.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

E-mail: dol_nas@mail.ru

В современных нанотехнологиях получения наночастиц магнетита основным прекурсором являются наночастицы гетита.

В данной работе методами:  ДСК, мессбауэровской спектроскопии, электронной микроскопии и рентген-дифракционного анализа были исследованы монокристаллические наноиголки гетита, полученные гидротермальным способом. Методами электронной микроскопии и электронной дифракции было установлено, что частицы имеют форму наноиголок с поперечными размерами 20-40 нм и монокристаллическую структуру. Методом ДСК была исследована термоускойчивость гетита. Было установлено, что при температуре (Т≈ 90 °С) выходит адсорбированная вода, а при температуре (Т≈300°С) происходит фазовое превращение гетита  αFe-OOH в гематит αFe2O3 .

Структурные и магнитные параметры полученного гематита были исследованы методами рентген- дифракционного анализа и мессбауэровской спектроскопии. С помощью электронного сканирующего микроскопа Quanta 3d FEG удалось установить, что после фазового превращения αFe-OOH в αFe2O3   полученный гематит сохранил игольчатую морфологию.

Полученные результаты дают надежды на создание нанотехнологий получения наноигольчатых частиц гематита и магнетита, из уникального наноигольчатого гетита.

Научный руководитель проф. Новакова А. А.