Фазовые переходы в наночастицах палладия в ходе гидрирования
Бугаев Арам Лусегенович
Аспирант
Южный федеральный университет, 
МИЦ «Интеллектуальные материалы», Ростов-на-Дону, Россия
E–mail: arambugaev@gmail.com

Наночастицы палладия находят свое применение в таких отраслях, как катализ, водородная энергетика и даже медицина. Как правило, палладий являетяс предпочтительным материалом для нанокатализаторов реакций гидратации, которые сопровождаются образованием гидридных фаз в самых нанокатализаторах. Этот факт делает изучение условий образований гидридной фазы актуальной задачей для определения активной фазы нанокатализатора, что подтверждается огромным количеством как экспериментальных, так и теоретических работ в данной области. Целью данной работы является анализ атомной и электронной структуры нанокатализаторов палладия средних размеров порядка 3 нм в ходе образования гидридной фазы по данным спектроскопии рентгеновского поглощения и рентгеновской дифракции, измеренных с использованием синхротронного излучения при реалистичных технологических условиях.

Как было показано в работах [1-3], спектроскопия рентгеновского поглощения за К-краем палладия, как в протяженной (EXAFS), так и в ближней области (XANES), позволяет получить количественную информацию о структуре наночастиц палладия. В ходе проведенных измерений экспериментальные спектры поглощения были измерены в ходе абсорбции наночастицами палладия водорода при температурах от -10 до 110 °C и давлениях от 0 до 10 бар. Количественные данные о структуре гидрида палладия были получены на основе Фурье-анализа спектров EXAFS и прямой подгонке спектров XANES теоретическими спектрами с использованием метода многомерной интерполяции. В дополнение к спектроскопическим данным в каждой экспериментальной точке была измерена рентгеновская дифракция. Преимуществом синхротронного излучения является возможность получения дифракционной картины за времена порядка 1 секунды, при этом качество дифрактограмм позволяет не только получить средние параметры решетки, но и разделить вклады от α- и β- гидридных фаз.

На основе анализа данных рентгеновской спектроскопии и дифракции были получены фазовые диаграммы гидрида палладия. Было показано, что околопороговая область спектров поглощения чувствительна к наличию атомов водорода вокруг поглощающих атомов палладия и, в отличии от других рентгеновских методов, позволяет получить количественную информацию о концентрации водорода в наночастицах палладия. Аналогично с массивными образцами палладия, в наночатсицах также наблюдается образование двух гидридных фаз, количественные доли которых были получены в ходе анализа рентгеновской дифрации.

Литература

- Bugaev, A. L., Srabionyan, V. V., Soldatov, A. V., Bugaev, L. A., van Bokhoven, J. A. // J. Phys. Conf. Ser. 2013. V. 430, P. 012028

- Srabionyan, V. V., Bugaev, A. L., Pryadchenko, V. V., Avakyan, L. A., van Bokhoven, J. A., Bugaev, L. A. // J. Phys. Chem. Sol. 2014. V.75. P.470.

- Bugaev, A. L., Guda, A. A., Lomachenko, K. A., Srabionyan, V. V., Bugaev, L. A., Soldatov, A. V., Lamberti, C, Dmitriev, V.P., van Bokhoven, J. A. // J. Phys. Chem. C. 2014. V. 118 P. 10416.