Влияние химического модифицирования на поглотительную способность глин

Минникова М.Н.

Аспирант первого года обучения

Федеральное Государственное Автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Белгородский Государственный Национнальный Исследовательский Университет» (НИУ «БелГУ»), Белгород,Россия

E–mail: marina-xaritonova@rambler.ru

Источниками загрязнения вод тяжелыми металлами служат сточные воды гальванических цехов, предприятий горнодобывающей, черной и цветной металлургии , машиностроительных заводов. Тяжелые  металлы входят в состав удобрений и пестицидов и могут попадать в водоемы вместе со стоком с сельскохозяйственных  угодий. Прежде  всего, представляют интерес те металлы ,которые в наибольшей степени  загрязняют объекты  окружающей среды ввиду использования их в значительных объемах в производственной деятельности  и в результате накопления во внешней среде представляют серьезную опасность с точки зрения их биологической активности и токсических свойств. Среди них особую опасность представляют соединения кадмия и свинца.[1]

Данная работа посвящена использованию  нативных и модифицированных глин

Интересным представлялось изучение сорбционных характеристик нативных глин этих месторождений и  способность к химической модификации.

Модификацию образцов проводили  раствором двунатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты (трилон Б).

Важным этапом было определение сорбционной активности глин по отношению к подвижным ионам тяжелых металлов. Равновесные концентрации определяли методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторе «АКВ-07МК» по трехэлектродной системе.

Эффективность химической обработки оценивали по сорбции свинца и цинка. Концентрации тяжелых металлов определяли методом инверсионной вольтамперометрии.  Модификация увеличила поглотительную способность глин Нелидовского месторождения  к ионам свинца и цинка на 40 и 30 % соответственно. Сорбционная  активность глин Вьетнамского месторождения после модификации данным хелатообразующим агентом возрастает, только по отношению к ионам цинка.

На основание полученных результатов можно сделать вывод, что предложенный метод значительно повышает сорбционные характеристики образцов глин, и данная модификация природных сорбентов открывает перспективы расширения сырьевой базы для отчистки промышленных и бытовых сточных вод от тяжелых металлов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 .Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия сточных вод.-М.:Химия, 1984.-448 с.