Спектрофотометрическое определение сульфат- и пирофосфат-ионов с использованием наночастиц серебра, стабилизированных 6,6-ионеном

Терентьева Е.А.1 Арефьева Е.С.2

1аспирант 1го года обучения

2студент 2 курса

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва

ekaterinaaleks92@mail.ru

Наночастицы серебра (НЧ) привлекают особое внимание исследователей своими уникальными свойствами и находят широкое применение в различных областях химии. Оптические свойства наночастиц серебра обусловлены эффектом поверхностного плазмонного резонанса, проявляющимся в возникновении интенсивной полосы поглощения в видимой области спектра и сильной ее зависимости от степени агрегации наночастиц. На эффекте изменения степени агрегации НЧ серебра основано их применение в качестве своеобразных хромогенных реагентов в спектрофотометрии. Благодаря контрастному изменению цвета растворов методики с использованием НЧ серебра легко реализовать в тест-варианте. Наночастицы серебра активно используют для определения различных органических соединений и ионов металлов. Однако в литературе мало данных по применению НЧ для определения анионов. В частности, отсутствуют данные по определению сульфат-иона.

В настоящей работе изучена возможность спектрофотометрического определения сульфат- и пирофосфат-ионов, основанного на агрегации наночастиц серебра, стабилизированных 6,6-ионеном.

Наночастицы серебра, стабилизированные 6,6-ионеном, получали боргидридным методом. Выбраны условия синтеза НЧ. Синтезированные НЧ характеризуются средним диаметром 23 нм. Установлено, что НЧ, стабилизированные 6,6-ионеном, обладают способностью легко агрегировать в присутствии сульфата и пирофосфата, что приводит к уменьшению полосы поглощения поверхностного плазмонного резонанса наночастиц серебра при 400 нм и появлению полосы поглощения агрегатов при 650 и 575 нм соответственно. Процесс агрегации, вызванный уменьшением положительного заряда НЧ благодаря сорбции на их поверхности сульфата и пирофосфата, сопровождается изменением цвета раствора из желтого в серо-синий. Наблюдаемые явления могут быть положены в основу методики спектрофотометрического определения этих ионов.

Степень агрегации НЧ, характеризующаяся отношением оптических плотностей при 650 или 575 и 400 нм (A650/A400 и A575/A400), растет с увеличением концентрации сульфата и пирофосфата. Зависимость этого параметра от концентрации иона имеет вид S-образной кривой с линейным наклонным участком. Изучено влияние различных факторов, таких как время взаимодействия, рН, концентрация сульфат- и пирофосфат-ионов и наночастиц, на их агрегацию.

Методика применена для экспресс-определения сульфатов в минеральных водах «Новотерская целебная» и «Стелмас». Результаты определения согласуются с данными, полученными методом капиллярного электрофореза, что свидетельствует о правильности методики. Достоинствами разработанной методики является простота, экспрессность, доступность используемого оборудования и легкость реализации тест-варианта.

Работа выполнена при финансовой поддержки Российского Научного Фонда (грант №14-23-00012).