Композиционные материалы на основе полианилина и полиамида-6

Лащенова О.С.

Студентка 5 курса

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: svetlyachok1403@yandex.ru

В данной работе изучено влияние способа получения композиционных материалов на основе полианилина (ПАНИ) и полиамида-6 (Найлона-6) на их структуру и физико-химические свойства. Композиционные материалы ПАНИ-Найлон-6 получали 2 способами: полимеризацией анилина в присутствии пленок Найлона-6 и полимеризацией анилина в растворе Найлона-6 в муравьиной кислоте. В первом случае получены послойные материалы, которые состоят из матрицы Найлона-6 и двух приповерхностных слоев ПАНИ толщиной около 300 нм. В свою очередь применение второго подхода приводит к образованию композитов с равномерным распределением ПАНИ по объему материала. Методами спектроскопии ИК и УФ/видимой области показано, что в составе композиционных материалов не зависимо от способа получения присутствует ПАНИ в форме соли эмеральдина. Установлено, что способ получения пленок ПАНИ-Найлон-6 влияет на протонную и электронную проводимость полученных материалов. Удельное поверхностное сопротивление послойного композита составляет 1∙103 Ом/кв. и возрастает при выдерживании материала на воздухе. В случае однородного композита данная величина стабильна во времени и определяется соотношением мономер:матрица в исходной реакционной смеси. При изменении данного параметра с 1:10 до 1:3 возрастает электронная проводимость (поверхностное сопротивление уменьшается с 6∙104 Ом/кв до 3∙103 Ом/кв) и уменьшается поперечная протонная проводимость (с 0,009 См/см до 0,003 См/см). Следует отметить, что наличием поперечной проводимости (протонной и электронной) характеризуется только равномерный композит, т.к. в случае послойного материала между слоями ПАНИ находится непроводящая матрица Найлона-6. Изучена возможность применения равномерного материала ПАНИ-Найлон-6 в качестве протонпроводящей мембраны для проточной ванадиевой редокс батарейки. Показано, что исходный материал полностью проницаем для ионов ванадия. Однако, путем проведения сорбции на данную пленку полиакриловой кислоты ее проницаемость в отношении иона V4+ снижается и приближается к соответствующему значению, полученному для промышленной мембраны Nаfion.