Влияние углеродных нанотрубок на свойства термопластичных вулканизатов

Панфилова О.А.

Аспирант 1 года обучения

Новикова Е.В.

Магистрант 1 года обучения

Тайорова В.И., Вахитов И.И., Миннегалиев Р.Р.

Бакалавры 4 курса

Казанский национальный исследовательский технологический университет, институт полимеров, Казань, Россия

E-mail: kuznetsova90@bk.ru

Одним из наиболее перспективных и многообещающих направлений развития современной науки является разработка и исследование полимерных композитов с нанонаполнителем из наночастиц. Отличительной особенностью наночастиц является намного большее, чем у объемных материалов обычных размеров, отношения площади поверхности к объему частиц. Значительное увеличение доли поверхности приводит к увеличению числа поверхностных атомов и возрастанию их вклада в энергию системы и свойства изолированных частиц. Уменьшение размера частиц и высокоразвитая поверхность изолированных наночастиц очень сильно увеличивает их реакционную способность, химическую активность, влияет на температуру плавления, на растворимость и другие свойства.

Для технологии изготовления эластомерных материалов и придания им новых свойств наиболее перспективными в настоящее время являются нанообъекты с новой организацией структуры углерода - фуллерены, углеродные нанотрубки, нановолокна, нанопорошки. Углеродные нанотрубки (УНТ) – это кристаллическая форма углерода,  представляющая собой цилиндры  диаметром 0,5-50 нм и длиной до 100 мкм, которые могут быть одно- и многослойными.

Известно, что большинство наноструктурных частиц в высокой степени агрегировано, поэтому необходимым условием успешного сочетания нанотрубок и полимеров является максимально однородное распределение частиц наполнителя в матрице. Особенно затруднено распределение УНТ вследствие высокой поверхностной энергии и большого отношения длины к диаметру.

Нами начаты исследования одностенных углеродных нанотрубок (ОУНТ) производства компании OCSiAl (г. Новосибирск) (нанотрубки Tuball, внешний средний диаметр 1,8±0,5 нм, длина >5 мкм, удельная поверхность 532 м2/г).  Для исследования в составе динамически вулканизованных термоэластопластов (ДТЭП или термопластичные вулканизаты ТПВ) был использован  концентрат ОУНТ с техническим углеродом с содержанием ОУНТ 10 % мас.

ДТЭП на основе изопренового и бутадиен-нитрильного каучуков и полипропилена были изготовлены в двухроторном смесителе при введении ОУНТ либо в каучуковую, либо в полипропиленовую фазу. Содержание нанотрубок  составляло около 0,08 % мас. на каучук.

Исследование полученных композиций показало, что лучшие показатели ТПВ получаются при использовании мастер-батчей ОУНТ и каучуков (в виде резиновых смесей). Оценивались упруго-прочностные, термические свойства композиций, а так же стойкость к действию агрессивных сред. Отмечено небольшое  повышение прочности с одновременным снижением эластичности,  улучшение термических свойств, снижение набухаемости в бензине и моторном масле.