МОДИФИКАЦИЯ в турбулентных потоках ТИТАНОВЫХ И НЕОДИМОВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ СИНТЕЗА ПОЛИИЗОПРЕНА

Мухамадеева Залия Ваисовна

Студент (магистр)

Башкирский государственный университет, химический факультет, г.Уфа, Россия

E–mail: zaliya_m@mail.ru

Основная доля получаемого полиизопрена является продуктом растворной полимеризации изопрена в присутствии микрогетерогенных титановых и неодимовых каталитических систем типа Циглера-Натта, характеризующихся высокой стереоспецифичностью (до 98 % 1,4-цис-звеньев). Ввиду микрогетерогенности указанных катализаторов существует возможность воздействия на закономерности полимеризации и молекулярные характеристики получаемых продуктов за счет изменения дисперсного состава каталитически активных частиц. В соответствии с этим широко распространен способ модификации каталитической системы добавками диенов, способствующих диспергированию частиц катализатора и увеличению его активности. Воздействовать на поверхностную структуру катализатора можно так же за счет изменения гидродинамического режима в зоне реакции, главным образом, до начала полимеризации, когда в реакционной смеси содержится небольшое количество полимера. Как следствие, представляется актуальным изучение закономерностей формирования каталитической системы, особенностей полимеризации изопрена и молекулярных характеристик синтезируемых полимеров при модификации титановых и неодимовых катализаторов в турбулентных потоках.

Проведены исследования полимеризации изопрена в присутствии и фракций титанового катализатора, сформированных при различных условиях, и неодимового катализатора, полученного на основе спиртовых комплексов хлорида неодима с определенным диаметром частиц и содержанием спирта.

В работе использовались два метода смешения микрогетерогенных катализаторов и их компонентов. Метод 1: в реактор для полимеризации в токе аргона вводили раствор мономера, а затем компоненты катализатора. Перемешивание реакционной смеси проводили на протяжении всего синтеза. Этот метод является стандартным подходом к проведению стереоспецифической полимеризации 1,3-диенов в лабораторных и промышленных условиях. Метод 2: предварительное смешение компонентов катализатора или отдельно приготовленного катализатора с раствором мономера (ов) проводили в трубчатом турбулентном реакторе диффузор-конфузорной конструкции в течении 2-3с.