Каталитические системы на основе карборановых кластеров рутения в синтезе функциональных блок-сополимеров

Киселева Н.Е., Гришин И.Д.

магистрант 2  года

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, химический факультет,  Нижний Новгород, Россия

e-mail: kiseleva_natka@bk.ru

Одним из наиболее перспективных направлений синтетической химии полимеров является разработка методов контролируемой радикальной полимеризации (КРП). Важным достоинством этого метода является возможность синтеза гомо- и сополимеров статистического и блочного строения c заранее заданными молекулярно-массовыми характеристиками и функциональностью, требуемыми для применения в  микро-  и оптоэлектронике, машиностроении, медицине и других областях.

С помощью разработанных ранее в нашей лаборатории каталитических систем на основе карборановых комплексов рутения и изопропиламина были успешно синтезированы ди- и триблок-сополимеры метакриловых мономеров методом последовательной прививки к полиметилметакрилатному макроинициатору. Показано, что прививка второго блока проходит в контролируемом режиме и сопровождается линейным увеличением молекулярной массы с конверсией. Синтезированные диблок-сополимеры успешно применены в качестве макроинициаторов для прививки третьего блока. С использованием методов КРП получены статистические сополимеры на основе метилметакрилата, изоборнилметакрилата и третбутилметакрилата с различным соотношением этих мономеров. Полученные образцы охарактеризованы методами ГПХ,  МАЛДИ МС и ДСК.

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что предложенные системы обладают высокой эффективностью для получения полимеров с заданными значениями молекулярной массы и фиксированной длиной каждого из блоков, что важно при производстве материалов, применяемых в высокотехнологичных отраслях. Разработанная методика позволяет использовать катализатор на уровне 0.01 % мол и регенерировать его после использования, что важно с точки зрения практического применения указанных систем.

Полученные сополимеры на основе метилметакрилата, изоборнилметакрилата, третбутилметакрилата и этилметакрилата имеют важное значение как основа фоторезистивных композиций нового поколения. Предварительно проведенные исследования свидетельствуют о том, что фотолитографические композиции, приготовленные на основе синтезированных сополимеров обладают ценными свойствами. Они характеризуются высокой чувствительностью и позволяют получать изображения с высоким разрешением.

Синтезированные сополимеры были исследованы методом дифференциальной сканирующей калориметрии. Проанализирована зависимость количества наблюдаемых фазовых переходов и значения температуры стеклования от соотношения входящих в состав сополимер блоков и последовательности их прививания. Выявлены закономерности между составом, строением и молекулярной массой сополимеров с одной стороны и их физико-химическими параметрами с другой.

Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Президента Российской Федерации (проект МК-7578.2015.3).