Технология получения ударопрочных композиционных материалов на основе полипропилена
Штель И.О.1, Беззаметнов О.Н.1,2

Студент, аспирант

1) Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева, Казань, Россия.

2) Казанский (Приволжский) Федеральный Университет им. Бутлерова, Казань, Россия

E-mail: Igor-shtel@yandex.ru

Композиционные материалы на основе термопластичных связующих имеют ряд преимуществ по сравнению с композитами, имеющими термореактивную матрицу: высокие ударопрочность и трещиностойкость, низкое водопоглощение и др. Полипропилен (ПП) и его сополимеры среди большого ряда термопластов особенно интересны благодаря достаточно высоким эксплуатационным свойствам и невысокой стоимости.

Целью данной работы являлось получение ряда наполненных ПКМ на основе полипропиленов с повышенными эксплуатационными свойствами, оптимизация их составов и разработка технологических режимов их получения.

В качестве объектов исследования был выбран широкий ряд промышленных полипропиленов и сополимеров ПП: гомополимеры, статистический сополимер пропилена и этилена, блок-сополимеры пропилена и этилена. В качестве наполнителя использовали древесную муку различной дисперсности. В качестве совмещающего агента использовали водный раствор натриевой соли полиаминополифосфоновой кислоты (ПАФ-13А).

Гомогенизацию компонентов в дисперсно упрочненных композитах проводили в смесителе Plastograph® EC plus с номинальным объемом камеры 120 см3 при 190 ºС с частотой вращения 50 об/мин.

Измерение вязкости расплава ПП и его сополимеров (показатель текучести расплава, ПТР) при 2.16 г/230 ºС) проводили на пластометре CEAST 7027. Температуру размягчения по Вика в жидкой среде определяли на приборе BASIC VICAT/HDT-Tester (CoesfeldGmbH& Co.KG) в соответствии с ГОСТ 15088-83. Ударную вязкость образцов определяли на маятниковом копре CEAST 9050 (IMPACTOR II) в соответствии с ГОСТ 19109-84. Определение температур стеклования и плавления осуществляли с использованием DSC 204 F1 Phoenix (Netzsch, Германия).

Для выбранного ряда полипропиленов и его сополимеров выявлены некоторые закономерности изменения физико-механических и термомеханических свойств от молекулярно-массового состава полимера. Выбор и оптимизацию соотношения компонентов ПКМ, в том числе модификаторов, режима совмещения и формования проводили из анализа результатов испытания. Предложены технологические приемы и составы для модификации полимера с целью повышения его адгезии к наполнителю. Из полученных данных следует, что использование менее вязких марок полипропилена приводит к получению наполненных композитов с большими значениями ПТР. Ударная вязкость композитов на основе одной марки ПП выше при использовании древесного наполнителя с меньшим размером частиц (ДМ марки 180). Использование более высокоударопрочных марок полимера приводит к более высоким значениям ударной вязкости и композита. Это указывает на определяющую роль свойства матрицы в ударной прочности наполненного композита. Из анализа данных ДСК, более высокие значения температуры стеклования для образцов чистого полимера хорошо коррелируют с меньшей ударной вязкостью и меньшей морозостойкостью. Подобраны составы, имеющие высокие эксплуатационные свойства.