Повышение радиационной стойкости композиций на основе полипропилена
Рамазанова Алиса Насиховна, Лисаневич Мария Сергеевна
магистрант, доцент
ФГБОУ ВПО Казанский национальный исследовательский технологический университет, Факультет технологического оборудования медицинской и легкой промышленности, Казань, Россия
E–mail: alisaramazanova17@gmail.com

Изменение свойств органических веществ после радиационного облучения связано с процессами возбуждения и ионизации молекул. При этом образуются неравновесные электроны, ионы, ионные радикалы, молекулы в возбуждённом состоянии. В результате происходит либо "сшивание" либо деструкция полимеров в зависимости от их природы[1]. Так деструкции при воздействии ионизирующего излучения подвержен полипропилен, один из самых распространенных в настоящее время полимеров. Поэтому на сегодняшний день в мире проводится много исследований, направленных на повышение радиационной стойкости полипропилена.

С целью повышения радиационной стойкости было изучено влияние фенольных соединений, органических фосфитов, стерически затрудненных аминов, хинонов,  нано-добавок. Исследование  образцов проводилось до и после радиационной обработки. Деструкция ПП оценивалась по показателю текучести расплава (ПТР), как наиболее чувствительному к изменению молекулярной массы полимера.

Объектом исследования были ПП марки 1562 ГОСТ 26996-8, Сesa-F/-light PPA0050293, Tinuvin 622 LD (стерически затрудненые амины) , Anox 20 (антиоксидант фенольного типа), Anox BB021 (смесевой антиоксидант фенольно-фосфитного типа), полиэдральный каркасный углеродный кластер фуллероидной природы – астрален, дифенохинон, полихинон (соединения из класса хинонов).

В результате показано, что наиболее эффективным является использование в композиции на основе ПП фенол-фосфитных стабилизаторов. Эффективность фенол-фосфитного стабилизатора обусловлена тем, что фенол обрывает цепи окисления полимера, а фосфит взаимодействует с гидроперекидом, подавляя разветвление цепей и сохраняя, таким образом, первый антиоксидант[2].

Установлено, что использование антиоксиданта фенол-фосфитного типа совместно с полихиноном позволяет уменьшить деструкцию композиций на основе ПП, что проявляется в более низких значениях показателя текучести расплава облученного ПП.

Также изучено влияние азотосодержащих стабилизаторов на стойкость к ионизирующему излучению материалов на основе ПП. Установлено, что их введение в количестве до 0,5 % позволяет повысить радиационную стойкость композиций на основе ПП. Использование стабилизаторов Tinuvin 622 LD, астрален и Сesa-F/-light PPA0050293 не снижают деструкцию ПП при воздействии радиационного облучения.

Таким образом, установлено, что введение фенольного и фенол-фосфитного стабилизаторов приводит к уменьшению радиационной деструкции ПП. Причем, более эффективным оказывается использование фенол-фосфитного стабилизатора Anox ВВ021. Дополнительное введение УФ-стабилизатора в сочетании с фенольным и фенол-фосфитным стабилизатором также способствует радиационной защите ПП.

В результате исследования были выбраны оптимальные содержания стабилизаторов для композиций на основе полипропилена, облученных ионизирующем излучением. Получены зависимости физико-механических показателей композиций с оптимальным содержанием стабилизаторов и смесевых стабилизаторов на основе полипропилена от доз радиационного облучения.

Литература

- Радиационная стойкость материалов: // http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/4439/

- Эмануэль Н.М., Бучаченко А.Л., Химическая физика старения и стабилизации полимеров.М.; Наука, 1982.360 с.