Синтез и исследование спектральных свойств новых фенокси-замещенных нафтало-фталоцианинатов эрбия

Петрусевич Е.Ф., Шорохов В.В.

Студентка II курса

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: petrusevich.l@gmail.com

Гетеролептические нафтало-фталоцианинаты лантанидов представляют собой стабильные π-радикалы, что обуславливает наличие у них интенсивного поглощения в ближней ИК-области, электрохромных и полупроводниковых свойств. Возможность варьировать ионы-комплексообразователи и заместители по периферии макрокольца позволяет получать соединения, обладающие заданными свойствами.

Целью данной работы являлся синтез новых нафтало-фталоцианинатов эрбия сэндвичевого строения.

Исходными соединениями в синтезе фталоцианиновых макроциклов были выбраны 4,5-замещенные фталонитрилы 1a,b. С целью достижения наибольшеого батохромного сдвига в спектрах поглощения в качестве периферических заместителей были выбраны фенокси-группы, а в качестве реперного соединения – незамещенный монофталоцианин. Синтез монофталоцианинатов эрбия осуществлялся через образование магниевых комплексов 2a,b, которые затем обрабатывали концентрированной серной кислотой. Полученные лиганды 3a,b металлировали ацетилацетонатами эрбия в присутствии ДБУ, в качестве основания.

В качестве нафталоцианинового фрагмента был выбран полученный нами ранее фенокси-замещенный 2,3-нафталоцианин 5.

Целевые гетеролептические комплексы 6a,b были получены взаимодействием лиганда с монофталоцианиновыми комплексами эрбия. В качестве побочных продуктов в данной реакции были выделены гомолептические дифталоцианины и феноксизамещенный динафталоцианин.

Для восстановленных гидразингидратом нафтало-фталоцианинатов 6 были зарегистрированы спектры 1Н ЯМР. При этом было показано, что за счет парамагнитного эффекта эрбия наблюдается слабопольное смещение сигналов относительно исследованных ранее комплексов лютеция. Кроме того целевые комплексы были охарактеризованы данными масс-спектрометрии MALDI-TOF и ЭПР-спектроскопии. Интенсивные полосы поглощения были зарегистрированы в ближнем ИК-диапазоне при 980-1000 нм и 1300-1500 нм.