Синтез и строение метакрилатоуранилатов магния и цинка

Шимин Никита Андреевич

Студент

Самарский государственный университет,

химический факультет, Самара, Россия

E-mail: shimin.n@yandex.ru

Строение и свойства металл-органических координационных соединений, образованных переходными металлами и анионами непредельных карбоновых кислот, активно изучаются в последние годы. Интерес к этим соединениям связан, с одной стороны, возможностью использования их как прекурсоров для получения полимеров и композиций на их основе, а с другой - особенностями  строения образующихся координационных полимеров, в структуре которых часто присутствуют пустоты, обусловливая пористость этих веществ (способность адсорбировать газы) и связанную с этим свойством их практическую значимость. Несмотря на важность указанных исследований, структурные данные, в частности, для метакрилатов переходных металлов ограничены, а для метакрилатов уранила отсутствуют. Нами впервые изучено строение метакрилатсодержащих соединений уранила состава [R(H2O)6][UO2(C3H5СОО)3]2·8H2O, где R = Mg или Zn.

***

Синтез метакрилатсодержащих соединений урана(VI) затруднен высокой способностью метакриловой кислоты к быстрой и необратимой полимеризации на свету. Эту способность увеличивает присутствие ионов уранила в водном растворе. Поэтому для предотвращения процесса полимеризации все синтезы проводили в сосудах, окрашенных в черный цвет. Взаимодействием гидроксида уранила и оксида магния (или оксида цинка) с избытком метакриловой кислоты в водном растворе (при мольном соотношении реагентов 1 : 1 : 16) получены [R(H2O)6][UO2(C3H5СОО)3]2·8H2O, где R = Mg (I) или Zn (II). Рентгенографические характеристики указывают на изоструктурность I и II, кристаллизующихся  в моноклинной сингонии с пространственной группой Р21/n. Структура соединений состоит из островных комплексов [R(H2O)6]2+ и [UO2(C3H5СОО)3]. Катион магния (или цинка) входит в состав искаженного октаэдрического комплекса, в котором каждая молекула воды играет роль монодентатного концевого лиганда с типом координации, согласно используемым нами обозначениям, M1. Анионную функцию в структуре выполняет триметакрилатный комплекс [UO2(C3H5СОО)3]. Атом урана окружен восемью атомами кислорода, два из которых принадлежат катиону уранила, оставшиеся шесть – трем метакрилат-анионам. Координационный полиэдр атома урана имеет форму гексагональной бипирамиды. Метакрилат-анионы выполняют функцию бидентатно-циклических лигандов с типом координации B01, а урансодержащему комплексу соответствует кристаллохимическая формула AB013, где A = UO22+, B01 = C3H5СОО-. Комплексы [R(H2O)6]2+ и [UO2(C3H5СОО)3] связаны между собой за счет электростатических взаимодействий и системы водородных связей.

Проведено ИК спектроскопическое исследование полученных соединений.

Работа выполнена при финансовой поддержке базовой части государственного задания Министерства образования и науки Российской Федерации.