Новые сенсорные материалы на основе полианилина

Кочетков И.Р

бакалавр, 4 г.о.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Факультет Наук о Материалах, Москва, Россия

E-mail: ivan.r.kochetkov@gmail.com

Традиционные методы определения микроорганизмов [1], в основном, основаны на биораспознающих элементах, использующих аффинные взаимодействия, что уменьшает операционную стабильность данных систем. В то же время, системы, использующие электростатические взаимодействия не отличаются высокой селективностью. Решением данной проблемы является создание «искусственных рецепторов», сочетающих высокуюселективность и операционную стабильность. Одним из наиболее распространенных подходов является использование производных фенилбороновой кислоты, которые связывается 1,2- и 1,3- диолами – основными компонентами клеточной стенки. Ранее нашей научной группой впервые было продемонстрировано увеличение проводимости поли-(3-аминофенилбороновой кислоты) (поли-3-АФБК) при комплексоообразовании с полиолами.

Целью настоящей работы является создание сенсора на основе поли-(2-аминофенилбороновой кислоты) (поли-(2-АФБК)) для определения диолов. Наличие бороновой группы в орто-положении к аминогруппе требует условий полимеризации, отличных от условия полимеризации 3-АФБК.

Поли-2-АФБК была синтезирована путем потенциодинамического окисления 2-АФБК в 0,7 M H2SO4 со скоростью развертки 40 мВ/с. Проводящие свойства полученных полимеров были исследованы при помощи циклической вольтамперометрии (ЦВА) в фоновом электролите. Исследование физико-химических параметров взаимодействия поли-(2-АФБК) с диолами проводилось методом спектроскопии электрохимического импеданса (СЭХИ). В качестве диола была рассмотрена фруктоза. Для определения величины переноса заряда была использована эквивалентная схема Рэндлса с диффузионным импедансом.

Поли-(2-АФБК) была синтезирована на поверхности дискового торцевого стеклоуглеродного электрода. При помощи метода СЭХИ были построены калибровочные зависимости сопротивления переносу заряда от концентрации диола в растворе. По уравнению RПЗ([D])=RПЗ,0+RПЗ,∞KНАБЛ[D]1+KНАБЛ[D] [2] была определена наблюдаемая константа комплексообразования KНАБЛ. Была построена pH-зависимость KНАБЛ.

Впервые была полимеризована 2-АФБК и показано увеличение проводимости поли-(2-АФБК) в результате комплексообразования с фруктозой. Полученная pH-зависимость KНАБЛ соответствует полученной ранее в нашей лаборатории pH-зависимости для поли-(3-АФБК).

Литература

- Velusamy, V., et al., An overview of foodborne pathogen detection: In the perspective of biosensors. Biotechnology Advances, 2010. 28(2): p. 232-254

- H.-J. Schneider, A. Yatsimirsky. Principles and methods in supramolecular chemistry. John Wiley & Sons, Ltd, 2000