Оптический спектральный анализ в оценке стабильности золей серебра

Пугачев Артем Дмитриевич

Студент

Донской государственный технический университет, факультет Машиностроительные технологии и оборудование, Ростов-на-Дону, Россия

E-mail: artem_d_pugachev@mail.ru

Для применения коллоидного серебра в большинстве случаев важно, чтобы эти объекты были химически стабильны и агрегативно устойчивы. Современные оценки стабильности золей носят качественный характер. Целью данной работы ставится строгая количественная оценка химической стабильности и агрегативной устойчивости для золей, полученных тремя методами.

Методическую основу определения характеристик стабильности коллоидов составляет эффект поверхностного плазмонного резонанса [3]. Анализ спектров исследуемых систем позволяет оценить стабильность концентрации наночастиц в растворе и постоянство их размерных характеристик. Достоинством выбранной методики исследования является высокая надежность при сравнительно простой экспериментальной базе.

В экспериментах фиксировались спектры поглощения коллоидов серебра, полученных в различных условиях. При восстановлении боргидридом натрия варьировали концентрацией ионов серебра от 510-5 до 10-3 М и массовым содержанием желатина от 0,05 % до 0,2 %. Образцы хранили в темноте при 10 0C. Спектральный анализ проводили сразу после получения золя, спустя 7 и 34 дня. Оптические измерения проводились с помощью спектрофотометра ПЭ 5400 ВИ/УФ. Достоверность экспериментальных данных подтверждается их согласием с результатами подобных исследований, выполненных в [2]. Полученные количественные характеристики стабильности сравнивали с качественной оценкой в работе [1]. Установлено, что данные работы [3] касательно стабильности коллоидов серебра справедливы лишь в течение недели с момента синтеза. При восстановлении в глицерине при нагревании до 125 0C установили оптимальное значение концентрации ионов серебра в диапазоне 10-5 – 10-3 М. Анализируя относительные изменение оптической плотности и ширину пика на 0,7 высоты, спустя 34 дня образец с концентрацией 10-3 М оказался стабильнее в несколько раз. Для метода Туркевича при одинаковой продолжительности нагревания изменяли соотношение концентраций цитрата натрия и нитрата серебра [Na3C6H5O7]/[AgNO3] и значение концентрации ионов серебра [Ag+]. Получено уравнение (коэффициент корреляции 0,92) поверхности:

где z - убыль оптической плотности, x - концентрация ионов серебра, y - соотношение концентраций цитрата натрия и нитрата серебра. Полученное уравнение позволяет отыскать оптимум в диапазоне 510-6 – 510-3 для x и 1 – 16 для y.

Всесторонне отработана высокоэффективная методика анализа устойчивости частиц серебра к агрегации и воздействию внешних факторов, влияющих на их концентрацию в золе. В рамках этой методики получены практически ценные и принципиально новые сведения о стабильности серебряных коллоидов. Полученные данные важны для медицинских приложений, материаловедения, физической химии и других современных приложений. Предусматривается развитие результатов на структурно сходные физико-химические системы, а также расширение параметрического диапазона исследований.

Литература

1. Вегера А.В., Зимон А.Д.  Синтез и физико-химические свойства наночастиц серебра, стабилизированных желатином // Известия Томского политехнического университета. Т. 309. № 5.С. 60 – 64.2006.

2.Desai R., Mankad V. et al. Size distribution of silver nanoparticles: UV-visible spectroscopy assessment // Nanoscience and nanotechnology letters.2012. Vol. 4. pp. 30 – 34.

3. Pompa P. P., Martiradonna L. et al. Metal-enhanced fluorescence of colloidal nanocrystals with nanoscale control // Nature Nanotechnology. 2006. V. 1. pp. 126—130.