Изучение формирования тонкопленочных структур на основе природных полисахаридов пектина и хитозана

Чудинова Юлия Владимировна

Аспирант

1. ФГБУН  Центр «Биоинженерия» РАН, Москва, Россия

2.   Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, биологический факультет, Москва, Россия

E-mail: Yuli4_08@mail.ru

Тонкие плёнки, формируемые на основе природных полисахаридов, таких как хитозан и пектин, вызывают большой интерес исследователей в последние годы. Это связано с возможностью применения полимерных  покрытий в самых различных областях науки, от аналитической химии и биомедицины до электроники и фотоники. Природа и основные характеристики применяемых полисахаридов могут оказывать существенное влияние на параметры получаемых покрытий, в связи с чем, изучение данных характеристик является важной задачей.

Существуют различные способы получения тонких плёнок, применяющиеся в зависимости от поставленной цели. В данной работе использовался метод послойной сборки разнозаряженных слоев (layer-by-layer), который позволяет формировать покрытия преимущественно за счет сил электростатического взаимодействия. Хитозан и пектин – природные биосовместимые полимеры, обладающие противоположным зарядом.   Особенности рельефа поверхности пленки, рост слоев, формирование агрегатов на поверхности разнозаряженных слоев, распределение адгезионных сил, а также некоторые статистические свойства исследовались с помощью атомно-силовой микроскопии.

Было выявлено значительное влияние на структуру получаемых пленок таких параметров, как тип полиэлектролита, концентрация исходных растворов, из которых формируются покрытия,  число слоев, способ нанесения, а так же влияние подложки, которая может быть инертной, заряженной, гидрофобной или гидрофильной, а также химически модифицированной. Особенности пленкообразования в зависимости от кислотности среды исследовались с помощью метода кварцевого микробаланса с мониторингом диссипации (Quartz Crystal Microbalance with Dissipation Monitoring, QCM-D). Он позволяет оценить количество вещества, адсорбирующееся на поверхности подложки на каждом этапе сборки, толщину покрытия, а также его вязкоупругие характеристики,  характер образуемых покрытий (компактность, жесткость, прочность) для хитозана, пектина и при их последовательном осаждении на поверхность подложки. Выявлен различный характер покрытий, формируемых при разных начальных условиях, а также показано значительное изменение адсорбции при приближении значения рН раствора к рКа полисахарида.

Данные, полученные с помощью атомно-силовой микроскопии и QCM-D, могут быть использованы в дальнейшем для  предсказания макроскопических характеристик пектин-хитозановых пленок  и получения покрытий с заданными конечными  параметрами.