Включение лекарственных препаратов в кальций-фосфатные частицы для повышения эффективности их применения в офтальмологии

Галицкий Владимир Алексеевич

Магистрант 1 года обучения

ФГБОУ высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова», факультет наук о материалах, 119991, Москва, Россия.

E–mail: msu.galitskiy.v@gmail.com

Одной из важнейших проблем офтальмологии в настоящее время является лечение увеитов - воспалений сосудистой оболочки глаза. Их протекание сопровождается повышением количества свободных радикалов, которые играют важнейшую роль в развитии осложнений (катаракты, глаукомы). Одним из антиоксидантов, уже использующихся при лечении увеитов, является супероксиддисмутаза 1 (СОД), которая превращает кислородные радикалы в кислород и пероксид водорода. В экспериментах на животных была продемонстрирована эффективность  лечения увеитов различной этиологии с помощью СОД [1].

Важной задачей является увеличение проникновения лекарственного препарата к внутренним тканям глаза, поскольку только 5-10% от количества вводимого в виде глазных капель лекарственного препарата способно преодолеть барьер роговицы и проникнуть внутрь глаза [2]. Перспективным способом решить эту проблему является использование микро- и нанопереносчиков, которые позволяет лекарству практически без потерь преодолевать защитные оболочки организма[3]. Предложенные для этой цели полимерные частицы [4] достаточно дороги, а процесс их производства трудно масштабируем. Их альтернативой выступают неорганические, в частности, кальций-фосфатные частицы (CaPh-частицы) [5]. Они нетоксичны и биосовместимы ввиду схожести химического состава с гидроксиапатитом – основным структурным элементом костей и зубов человека. Кроме того, неоспоримым преимуществом этих

частиц является то, что получают их из водных растворов.

В рамках данной работы были получены СОД-содержащие CaPh-частицы с достаточно высоким процентом внедрения препарата, качественно исследован их фазовый состав – показано наличие в частицах фазы аморфного фосфата кальция и кристаллического брушита (CaHPO4 * 2H2O).  Показана стабильность CaPh-частиц в различных условиях как по характеристикам самих частиц, так и по активности фермента. Включение СОД в CaPh-частицы приводит к усилению терапевтического эффекта при лечении увеита как во внешних, так и внутренних структурах глаза, что говорит об эффективности действия фермента без повышения его концентрации. Это важно, поскольку может позволить снизить частоту закапывания препарата, а также снизить концентрацию действующей субстанции, что снижает вероятность побочного действия препарата и улучшает качество жизни пациента.

Литература

    - de Kozak Y., Nordman J.P., Faure J.P., Rao N.A., Marak G.E. Effect of antioxidant enzymes on experimental uveitis in rats // Ophthalmic Res. 1989; 21: 230–4.

    - Prausnitz M.R., Noonan J.S., Permeability of cornea, sclera, and conjunctiva: a literature analysis for drug delivery to the eye // J. Pharm. Sci. 1998;  87: 1479–88.

    - Araujo J., Gonzalez E., Egea M.A., Garcia M.L., Souto E.B. Nanomedicines for ocular NSAIDs: safety on drug delivery // Nanomedicine. 2009; 5: 394-401.

    - Патент RU 2012130852/15, 19.07.2012;

    - US Patent № 6,355,271 B1, 12 March 2002.