Электрохимическое поведение тонких наноструктурированных электролитических пленок Ni-Cd

Воропай А.А.1,2, Хоботова В.Н.1

1Кемеровский государственный университет, химический факультет, Кемерово, Россия

2 Федеральный исследовательский центр угля и углехимии РАН, Кемерово, Россия

В последнее время большую актуальность приобретают исследования в области  разработки и анализа свойств наноматериалов различной пространственной организации. Особенно интересными  являются исследования по электролитическому получению наноструктурированных  биметаллических пленок, и изучение особенностей процессов их анодного окисления.

Система Ni-Cd является интересным объектом исследования, в связи с образованием при ее кристаллизации ряда интерметаллических соединений, также она считается одной из самых подходящих систем для количественной и качественной идентификации образующихся фаз. Кроме того, при электрохимическом осаждении двухкомпонентных металлических систем на инертную поверхность углеродных материалов возникает ряд проблем, связанных с энергетическими трудностями, возникающими при формировании активных центров, необходимых для кристаллизации новой фазы при катодном восстановлении металла.

В настоящей работе исследованы процессы анодного окисления тонкослойных пленок Ni-Cd, полученных методом катодного восстановления металлов на поверхности стеклоуглерода и графита из растворов солей, в аммиачном фоновом электролите. Электроосаждение бинарных осадков Cd–Ni, осуществлялось на предельном токе диффузии ионов металлов при Е= –1,6 В. Изучены различные варианты последовательного введения компонентов бинарных систем Cd–Ni, а также влияние времени накопления  на процессы формирования пленок и на картину процессов их анодного окисления.

На анодных кривых, полученных после электроосаждения биметаллического осадка Cd – Ni наблюдается формирование трёх дополнительных пиков в области более положительных потенциалов (E1 = –450; E2 = –550; E3 = – 660 мВ), относительно пика окисления фазы индивидуального кадмия, которая даже при малых содержаниях никеля практически исчезает с поверхности электрода.

Таким образом, электрохимическое поведение бинарной системы Ni – Cd можно объяснить с позиции образования в электролитическом осадке фаз интерметаллических соединений различного состава, каждому их которых соответствует анодный пик. Изменение содержания компонентов приводит к их перераспределению между фазами интерметаллидов и формированию наиболее термодинамически выгодного фазового состава. Установлено, что повышение содержания кадмия в осадке сопровождается появлением более электроотрицательных пиков тока, за счет уменьшения токов более положительных пиков.

Эксперименты по влиянию времени накопления на электрохимическое поведение двойной системы показали, что увеличение времени приводит к равномерному увеличению количества все фаз на поверхности электрода, и, соответственно,  токов всех пиков окисления. Общие тенденции процессов окисления бинарного осадка  остаются теми же, что и при малых временах накопления, но наблюдается существенное наложение пиков, что делает невозможным измерение параметров каждого из них.

Работа выполнена  при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-33-00829 мол_а