Анион-радикальные соли и координационные комплексы фталоцианинов металлов. Синтез, структура и свойства
Фараонов Максим Алексеевич1, Кузьмин Алексей Васильевич2
Аспирант
1Институт проблем химической физики РАН, 142432 Черноголовка, Россия
2Институт физики твердого тела РАН, 142432 Черноголовка, Россия
E–mail: maksimfaraonov@yandex.ru

Функциональные соединения фталоцианинов металлов получают, в основном, при их окислении [1]. Теоретические работы предсказывают возможность существования металлической или даже сверхпроводимости в соединениях на основе восстановленных фталоцианинов [2]. Кроме того, большое внимание привлекают координационные соединения фталоцианинов. Однако, методы синтеза таких соединений не развиты.

В этой работе нами развит метод получения кристаллов анион-радикальных солей и координационных комплексов фталоцианинов металлов [3,4].

Показано, что образование анион-радикалов фталоцианинов сопровождается восстановлением макроцикла, это сильно влияет на его структуру, а также оптические и магнитные свойства соединений. В анион-радикалах наблюдается чередование коротких и длинных связей C-Nимин из-за частичного нарушения ароматичности фталоцианинового лиганда. В солях появляются новые полосы поглощения в ближней ИК-области (930-1040 нм), тогда как Q-полосы и полосы Соре сильно сдвигаются в область больших энергий. Установлено, что центральный атом металла влияет на спектры ЭПР анион-радикалов фталоцианинов металлов [3].

Установлено, что в большинстве координационных соединений сохраняется заряд и спин на макроцикле, который играет роль анионного парамагнитного лиганда. Показано, что анион-радикал {SnIIPc(3-)}•- может замещать атом галогена координационных комплексах переходных металлов. В результате образуются формально нейтральные соединения, содержащие парамагнитный анион-радикал. В частности, получено соединение {Ph5CpRuII(CO)2[SnIIPc(3−)]} с сильными антиферромагнитным взаимодействием между спинами (J/kB = -183 K) [4].

Литература

- Inabe, T., Tajima, H. Phthalocyanines versatile components of molecular conductors// Chemical Reviews. 2004, 104, p. 5503-5534;

- Tosatti, E., Fabrizio, M., Tóbik, J., Santoro. G. E. Strong correlations in electron doped phthalocyanine conductors near half filling//Physical Review Letters. 2004, 93, 117002.

- Konarev, D.V., Kuzmin, A.V., Faraonov, M.A et al. Synthesis, structures, and properties of crystalline salts with radical anions of metal-containing and metal-free phthalocyanines// Chemistry - A European Journal. 2015, 21, p. 1014-1028.

- Konarev, D.V., Kuzmin, A.V.,  Nakano, Y., Faraonov, M.A et al.. Coordination complexes of transition metals (M = Mo, Fe, Rh, and Ru) with tin(II) phthalocyanine in neutral, monoanionic, and dianionic states//Inorganic Chemistry, in the press.