Получение гибридных органо-неорганических перовскитов состава  СH3NH3PbI3 в порах анодного диоксида титана методом электрохимического осаждения

Белич Н.А.1 , Тарасов А.Б.2

1магистр 1 г/о, 2асс. ФНМ МГУ

1Факультет наук о материалах, 2Химический факультет

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: nicolaynin@gmail.com

Солнечные батареи на основе гибридных органо-неоргнанических перовскитов в настоящий момент являются одними из наиболее интенсивно развивающихся направлений альтернативной энергетики. В таких фотоэлементах в качестве поглотителя света выступают перовскиты состава ABX3, где, как правило, А=CH3NH3+, (NH2)2CH+; B=Pb2+, Sn2+; C=Cl-, Br-, I-. Особенностями таких соединений являются  высокое поглощение в видимой области спектра и эффективный транспорт носителей заряда, что позволило повысить эффективность перовскитных солнечных батарей с 3.7% в 2009 до 20% в 2015 г. При этом потенциальная стоимость производства таких фотоэлементов гораздо ниже, чем у их аналогов по эффективности.

Одним из ключевых элементов перовскитных солнечных ячеек является пористый электрон-селективный контакт, материалом которого выступают полупроводниковые оксиды (TiO2, ZnO). Электрон-селективный контакт отвечает за экстракцию фотоиндуцированных электронов из светопоглощающего перовскитного слоя в электрическую цепь ячейки. Перовскит наносится внутрь слоя высокопористого диоксида титана, что обеспечивает эффективное разделение и транспорт фотоиндуцированных носителей заряда.

В качестве эффективного материала пористого электрон-селективного контакта могут использоваться одномерные структуры диоксида титана, в частности, упорядоченные массивы нанотрубок анодного TiO2. Такие структуры отличаются высокими значениями пористости и возможностью формирования в каналах нанотрубок одномерныех стержней перовскита с максимальной площадью контакта. Основными ограничением применения нанотрубок анодного TiO2 является сложность заполнения тупиковых пор анодного TiO2 перовскитами с использованием стандартных растворных методик.

В данной работе предложен ранее не описанный метод синтеза CH3NH3PbI3 в матрице анодного диоксида титана посредством сольвотермальной конверсии электроосаждённого в поры TiO2 металлического свинца.

Для увеличения объёмного соотношения между светопоглощающим перовскитом и оксидной матрицей TiO2, а также контроля её толщины было применено химическое травление анодного диоксида титана. Были подобраны оптимальные условия травления анодного TiO2 для получения плёнок толщиной около 1мкм с диаметром пор ок. 130 нм.

Были подобраны режимы электрохимического осаждения свинца в проводящую матрицу анодного оксида титана с использованием диффузионно-контроллирующих добавок, которые позволяют предотвратить дендритообразование и запирание пор в оксидной матрице.

Исследования проведены при финансовой поддержке государства в лице Минобрнауки России, уникальный идентификатор проекта RFMEFI61316X0053.