Влияние регулярно расположенных дефектов в цепи полиэтилена на хиральность ламеллярных кристаллов

Родыгин А.И.

Аспирант II года

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Лаборатория инженерного материаловедения факультета фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

E-mail: RodyginAI@yandex.ru

Полиэтилен занимает одну из ведущих позиций в разработке, внедрении и производстве в самых различных областях науки и техники. В последнее время разрабатывается большое количество различных гомо- и со-полимеров полиэтилена, получаемых полимеризацией в присутствии полярных и неполярных со-мономеров. Нельзя недооценивать влияние распределения мономеров вдоль углеродной цепи, которое, совместно с типом и долей со-мономеров, определяет формирование структуры и морфологии полимеров. [1].

Благодаря разработанной новой технологии поликонденсации полиэтилена стало возможно получать полиэтилены с точным замещением атома водорода (Н) в главной цепи галогенами (F, Cl, Br) на 9, 15, 19, 21 углероде главной цепи. [3-4]. Известно, что изменение внешних условий формирования влияет непосредственно на хиральность получаемых геликоидных структур, построенных из нехиральных полимерных цепей. В отличие от хиральных полимерных цепочек, которые способны образовывать ламеллярные структуры только одного направления скрученности, изучаемые полимерные структуры теоретически способны формировать геликоиды различной хиральности внутри одной сферолитической структуры.[5]

Целью данной работы, выполняемой совместно с химиками из Университета Флориды, является проведение углубленного анализа микроструктуры и термомеханических свойств точно-замещенных полиэтиленов с помощью микрофокусной дифракции рентгеновских лучей в Европейском центре синхротронного излучения в Гренобле (ESRF) и уникального нанокалориметрического оборудования лаборатории Инженерного Материаловедения Факультета Фундаментальной Физико-Химической Инженерии МГУ.

В настоящей работе использованы результаты экспериментов дифракции на малых и больших углах, проведенных с помощью микрофокусных и нанофокусных пучках рентгеновских лучей (ESRF, линия ID13). Исследована хиральность сферолитических структур, образованных полиэтиленом с регулярно расположенными атомами хлора на каждом 15 атоме основной углеродной цепи. Информация о хиральности структуры извлекается путем моделирования кристаллической ячейки и анализа полученных дифрактограмм. Исследованы причины, приводящие к неравномерному распределению хиральности в сформированных структурах.

Выражаем благодарность Иванову Д.А, Анохину Д.В. и Розенталю М. за участие в работе, полезные наставления и помощь в обсуждении результатов.

Работа выполнена в рамках программы Минобрнауки по поддержке ведущих ученых (госконтракт № 14.604.21.0079, уникальный идентификатор: RFMEFI60414X0079).

Литература

- Alamo, R. G.; Mandelkern, L. Thermochim. Acta 1994, 238, 155.

- Boz, E. et al. Macromolecules 2008, 41, 1647.

- Boz, E.; Nemeth, A. J.; Alamo, R. G.; Wagener, K. B. Adv. Synth. Catal. 2007, 349, 137.

- M. Rosenthal, M. Burghammer, G. Bar, et al. Macromolecules 2014,47, 8295.