Влияние концентрации парамагнитных центров на поверхности наночастиц кремния на скорость магнитной релаксации протонов в водных суспензиях на их основе

Муфтиева Д.А.1, Каргина Ю.В.2, Гонгальский М.Б.3

1студент, 2аспирант, 3к.ф.-м.н.

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,  физический факультет, Москва, Россия

E-mail: da.muftieva@physics.msu.ru

Сегодня учёные уделяют особое внимание изучению наночастиц. Кремниевые наночастицы (КНЧ) перспективны в качестве агентов для диагностики и терапии онкологических заболеваний благодаря низкой токсичности и биодеградируемости (КНЧ растворяются и выводятся из организма) [1,2]. В ряде работ были показаны новые эффективные методы противоопухолевой терапии, основанной на КНЧ [3,4,5]. КНЧ также могут выступать в роли контрастирующих агентов для магнитно-резонансной томографии (МРТ). На сегодняшний день наиболее распространены контрастирующие средства на основе гадолиния и оксида железа, но они могут быть достаточно токсичными [6,7].

Изображение, получаемое на томограммах, строится на основе магнитных характеристик тканей, главные из которых – время спин-решеточной (Т1) и спин-спиновой (Т2) релаксации намагниченности протонов. В предыдущих работах нашей научной группы было показано, что времена релаксации намагниченности протонов воды вблизи нанокристаллов кремния с большой концентрацией электронных спиновых состояний укорачиваются вследствие эффектов взаимодействия с магнитными моментами наночастиц кремния.

Данная работа посвящена изучению зависимостей времен релаксации намагниченности протонов от концентрации парамагнитных центров на поверхности КНЧ. Для этого было приготовлено два типа образцов: водные суспензии на основе обычных и КНЧ, подвергнутых термической обработке. В обоих случаях КНЧ были получены путем электро-химического травления монокристаллического кремния. Концентрации парамагнитных центров обоих образцов были измерены с помощью ЭПР, которые составили для исходных образцов и КНЧ, подвергнутых термической обработке: 1015 и 1016 г-1, соответственно. Увеличение концентрации связано с десорбцией водорода с поверхности наночастиц. Рост концентрации спиновых центров приводит к еще большему уменьшению T1 и T2, как показано на рисунке.

Полученные зависимости позволяют установить корреляцию между концентрацией парамагнитных центров на поверхности наночастиц и их способностью ускорять релаксацию окружающих протонов в молекулах воды. Это открывает новые пути повышения эффективности контрастирования КНЧ в методе МРТ, связанные с генерацией парамагнитных дефектов в них, которые в конечном счете могут привести к успешному внедрению КНЧ в клиническую практику.

[1] S. Park et al., Mater. Chem. B, 3, 198206 (2015).

[2] A.D Durnev et al.,Int. J. Biomed. Nanosci. Nanotechnol., 1,70 (2010).

[3] L.A. Osminkina ey al.,. Appl. Phys. B Lasers Opt., 105, 665668 (2011).

[4] K.P. Tamarov et al., Sci. Rep., 4, 7034 (2014).

[5] A.P. Sviridov et al., Appl. Phys. Lett.,103, 193110 (2013).

[6] T. Grobner et al., Nephrol. Dial. Transplant, 21, 11041108 (2006).

[7] M. Mahmoudi, Chem. Rev.,112, 23232338 (2012).