Исследование магнитотепловых и цитотоксических свойств наночастиц феррита марганца для использования в гипертермии

Салахова Р.Т.1  , Маркова А.А.2

1.студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

E-mail: rt.salakhova@physics.msu.ru

2. к.б.н., научный сотрудник

Институт элементоорганических соединений имени А.Н.Несмеянова Российской Академии Наук, Москва, Россия

Магнитожидкостная гипертермия (МЖГ) – способ лечения онкологических заболеваний с использованием нагрева магнитных наночастиц в переменном магнитном поле. Она представляется одним из самых перспективных направлений гипертермии, так как позволяет локально воздействовать на опухоль. На основе обобщения клинического опыта во избежание побочных эффектов, связанных с вихревыми токами в здоровых тканях, был введен так называемый критерий Брезовича: произведение амплитуды напряженности магнитного поля на частоту не должно превышать величины  ~ 109 A/(м(с) [1]. Тем не менее, как показывает анализ литературы по МЖГ [2], в большинстве исследований, как in vitro, так и in vivo данный критерий не выполняется, что связано с недостаточной удельной мощностью нагрева наночастиц SAR (specific absorption rate) [2].

Целью данной работы является исследование зависимости магнитотепловых свойств наночастиц феррита  марганца, замещенного цинком , от магнитного поля. Выбор данного состава обусловлен тем, что он характеризуется  наилучшими магнитотепловыми свойствами, его SAR более чем в четыре раза превосходит SAR традиционно используемых в МЖГ частиц магнетита, в условиях, удовлетворяющих критерию Брезовича (частота поля 100кГц, амплитуда (100 Э).

Используемые в данной работе частицы состава  имеют характерный размер около 25 нм и демонстрируют суперпарамагнитный характер зависимости намагниченности от магнитного поля, т.е. перемагничиваются уже в небольших полях в несколько десятков Эрстед [3]. На рисунке 1 представлена зависимость температуры нагрева 20 мг частиц от времени в различных полях. Реальные условия эксперимента далеки от  адиабатических, поэтому при расчете SAR по формуле , где С – теплоемкость суспензии, коэффициент наклона, отношение массы суспензии к массе частиц, необходимо учесть потери, вычитая из коэффициента наклона при нагреве коэффициент наклона при остывании для той же температуры. Результаты расчетов SAR для графиков рис. 1а) при температуре 37, приведены в Табл. 1. Также были рассчитаны значения собственной мощности потерь ILP (Intrinsic Loss Power), равной отношению SAR к частоте и квадрату амплитуды поля: ILP=0.580.2нГн м2/кг, т.о. данный параметр остается постоянным в пределах погрешности при всех амплитудах поля. Отсюда можно сделать вывод, что для данных наночастиц зависимость нагрева от поля близка к квадратичной, а доминирующий механизм нагрева наночастиц в переменном магнитном поле – неелевская релаксация, характерная для перемагничивания суперпарамагнитных частиц в отсутствие броуновской релаксации за счет механического вращения и потерь на гистерезис.

а)				б)				     в)

Рис.1 а) кривые нагрева и остывания (после выключения поля) для наночастиц марганцевого феррита при различной величине амплитуды переменного магнитного поля;

б) микроскопия экспериментальной пробы, спустя 24 часа после МЖГ.

в) микроскопия контрольных проб.

| Поле | 82.5Э | 85Э | 87.5Э | 90Э | 92.5Э | 95Э |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наклоны при 37 | 0.0148 -0.11 | 0.025 -0.1 | 0.034 -0.095 | 0.049 -0.092 | 0.064 -0.088 | 0.075 -0.087 |
| SAR, Вт/г | 2.62 | 2.63 | 2.71 | 3.02 | 3.19 | 3.4 |
| ILP,(нГн м2/кг) | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |

Табл.1. Результаты расчетов SAR для графиков рис. 1а)

Для проверки эффективности выбранного состава феррита марганца были проведены испытания in vitro на клеточной линии K562 (миелолейкоз человека). Клетки инкубировали в 100 мкл физраствора при температуре  43(С в присутствии 10 мг частиц феррита марганца в переменном магнитном поле  100Э в течение 60 мин. Контрольная группа – клетки K562, инкубированные 60 мин при 37(С, 5% СО2  в увлажненной атмосфере: интактные (клетки, не подвергавшиеся действию наночастиц и поля); инкубированные в присутствии наночастиц (без действия поля); подвергшиеся действию переменного поля 100 Э (в отсутствие наночастиц).

Для развития гибели после нагрева экспериментальной пробы все пробы инкубировали 24 часа при 37(С, 5% СО2  в увлажненной атмосфере. После этого в экспериментальной пробе наблюдались единичные гибнущие клетки (рис.1б), а в контрольных образцах - многочисленные клетки без признаков гибели (рис.1в).

Работа поддержана программой ЦИР г. Москвы.

Литература

- Brezovich I.A. // Med. Phys. Monogr. 1988. V.16. P. 82–111.

- Perigo E.A. et al. // Appl. Phys. Rev. 2015. V.2. art. 041302.

- Elkhova T.M. et al.// Solid State Phenomena. 2015. V. 233-234. P. 761-765.