Включение гематина в состав оболочек полиэлектролитных капсул

Татарников В. Ю.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
физический факультет, Институт кристаллографии имени А.В. Шубникова РАН, Москва, Россия

Студент, инженер

E–mail: templerock@mail.ru

Получение микрокапсул методом послойной адсорбции полиэлектролитов (“layer-by-layer”) [1] широко применяется в научных разработках по всему миру благодаря универсальности метода: возможности варьирования размера и формы капсул, полимерного материала их стенок, управления проницаемостью оболочек, а также возможности модификации различными функциональными элементами – наночастицами, флуоресцентными метками и т.д. [2]. Включение молекул красителей в состав оболочек капсул использовали для визуализации системы, а также для вскрытия капсул под действием лазерного излучения [3, 4].

Среди флуоресцентных красителей особый интерес для модификации оболочек полиэлектролитных капсул представляют порфирины и фталоцианины. Эти соединения можно использовать для дистанционного вскрытия капсул под действием лазерного излучения за счет образования активных радикалов [5]. Капсулы могут быть потенциальными носителями агентов для фотодинамической терапии рака. Кроме того, железосодержащие порфирины можно рассматривать в качестве моделей гема – простетической группы ряда натуральных белков, в частности широко распространенного белка каталазы. Иммобилизация таких красителей на полиэлектролитные капсулы позволит создать искусственную каталитическую систему, которая, как ожидается, по действию будет аналогична протогему каталазы. В настоящей работе оболочки полиэлектролитных капсул модифицировали гематином – производным гема.

В качестве ядер капсул использовали пористые сферические микрочастицы карбоната кальция, полученные сливанием водных растворов Na2CO3 и CaCl2 при перемешивании. Полиэлектролитные микрокапсулы формировали методом последовательной адсорбции противоположно заряженных полиионов полистиролсульфоната (PSS) и полиаллиламина (PAH) из 0.5 М водных растворов NaCl на поверхность ядра CaCO3. Таким способом были сформированы оболочки капсул состава (PAH/PSS)2/PAH, после чего на их поверхность адсорбировали гематин из водного раствора при рН 11. Кроме того, гематин адсорбировали на поверхность ядер карбоната кальция и ядер, покрытых одним слоем РАН.

Значения дзета-потенциала сформированных оболочек (табл. 1) показывают, что краситель адсорбируется на ядра СаСО3, формируя отрицательно заряженный слой, а в составе полиэлектролитной оболочки перезаряжает положительно заряженный верхний слой PAH посредством адсорбции.

При составе оболочки (PAH/PSS)2/PAH/гематин/(PAH/PSS) после растворения ядер СаСО3 с помощью этилендиаминтетраацетата натрия образовались полые полиэлектролитные микрокапсулы сферической формы. Средний диаметр капсул составил 4 мкм (рис. 1). Успешное включение гематина в полиэлектролитную оболочку подтверждается флуоресценцией оболочек при их исследовании методом конфокальной микроскопии во флуоресцентном режиме (рис. 2) и наличием характерных полос в спектрах поглощения капсул с гематином. На основании флуоресцентных изображений капсул можно сделать вывод о равномерном распределении красителя в полимерной матрице оболочки.

Таким образом, результаты проведенного исследования подтверждают, что использованная методика привела к включению гематина в состав оболочек полиэлектролитных капсул.

Таблица 1

Дзета-потенциал оболочек, сформированных на частицах CaCO3

| Состав оболочки | Дзета-потенциал оболочки, мВ |
| --- | --- |
| гематин | -40±6 |
| РАН/гематин | -29±6 |
| (PAH/PSS)2 | -18±5 |
| (PAH/PSS )2/PAH | 12±6 |
| (PAH/PSS )2/PAH /гематин | -28±5 |
| (PAH/PSS )2/PAH /гематин/PAH | 16±6 |

Работа выполнена при частичном финансировании РФФИ, грант № 14-03-00979а, с использованием оборудования ЦКП ИК РАН. Автор выражает благодарность своему научному руководителю Букреевой Т.В., а также Набатову Б.В. и Марченко И.В. за помощь в проведении экспериметов.

Литература

- Sukhorukov G.B., Donath E., Davis S. et al. // Polym. Adv. Technol. 1998. V. 9. P. 759-767.

- Tong W., Song X., Gao Ch. // Chem. Soc. Rev. 2012. V. 41. P. 6103–6124.

- Skirtach A.G., Antipov A.A., Shchukin D.G., Sukhorukov G.B. // Langmuir. 2004. V. 20. P. 6988-6992.

- Марченко И.В., Плотников Г.С., Баранов А.Н. и др. // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2010. № 2. С. 14-18.

- Bedard M.F., Sadasivan S., Sukhorukov G.B., Skirtach A.G. // J. Mater. Chem. 2009. V. 19. P. 2226–2233.

# Text boxes

Рис. 2. Флуоресценция гематина в составе оболочки капсулы (конфокальная микроскопия, флуоресцентный режим)

Рис. 1. Изображение в конфокальном микроскопе полиэлектролитных микрокапсул с гематином в оболочке