Спектры люминесценции и электрические свойства ультрафиолетовых и фиолетовых светодиодов

Волков Виталий Вячеславович

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: vv.volkov@physics.msu.ru

В последние 10 лет технология и разработки светодиодов (СД) коротковолновой части спектра (ультрафиолетовых (УФ) и фиолетовых) развивались быстрыми темпами. Исследования были направлены как на продвижение в более коротковолновую область, так и на увеличение мощности излучения этих СД. На кафедре полупроводников проводились исследования УФ СД совместно с  сотрудниками отечественной фирмы «Оптэл» [1], которые недавно разработали УФ повышенной мощности [2]. В настоящей работе проведены подробные исследования люминесцентных и электрических свойств этих диодов.

Для исследования вольтамперных характеристик была разработана программа компьютерного управления источником питания, амперметром и вольтметром. Для спектральных измерений использовалась автоматизированная установка на основе монохроматора МДР-12. Образцы СД повышенной мощности были разработаны из  кристаллов фирмы SemiLEDs на основе p-n- гетероструктур типа InGalN/AlGaN/GaN с размерами 2,09х2,09 мм2 (размеры p-n-гетероперехода 1,93х1,93 мм2).

Спектры излучения УФ диодов имели максимумы при 3,18 эВ, фиолетовых диодов – при 3,05 эВ. Были обнаружены дополнительные спектральные полосы в длинноволновой области: вблизи 2,22 эВ для УФ и вблизи 2,15 эВ для фиолетовых диодов. Спектры были измерены в диапазоне токов от 10 до 350 мА. Форма спектров проанализирована на основе модели двумерных структур с «хвостами» плотности состояний в зонах проводимости и валентной. Проведен анализ вольтамперных характеристик, мощности излучения и эффективности преобразования энергии в СД.

Исследования и разработки УФ и фиолетовых диодов повышенной мощности необходимы для многих промышленных применений, использования в медицине и быту.

Литература

- Гальчина Н.А., Коган Л.М., Сощин Н.П., Широков С.С., Юнович А.Э. ФТП, 2007, 41, №9, 1143-1148.

- Коган Л.М., Колесников А.А., Туркин А.Н. Новые мощные ультрафиолетовые и фиолетовые излучающие диоды. Светотехника, в печати.