Разработка гибридных устройств солнечный элемент - супер конденсатор

Саранин Д.С.1,2, Потапова К. А.1, Крюков А.Ю.1, Десятов А.В.1

Российский химико-технологический университет (РХТУ) имени Д.И. Менделеева1

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»2

E–mail: danilasaranin@gmail.com

Было разработано полупроводниковое устройство нового типа - солнечный элемент суперконденсатор с ионной зарядкой. Для этого использовалась прямая архитектура солнечного элемента с использованием объемного гетероперехода на основе высокоэффективного полимера донора – PTB7 (поли[[4,8-бис[(2-этилгексил)окси]бензо[1,2-b:4,5-b']дитиофен-2,6-диил][3-флуоро-2-[(2-этилгексил)карбонил]тиено[3,4-b]тиофендиил]), и акцептора, фуллеренового производного PCBM ([6,6]-Фенилового эфира C61 масляной кислоты). В качестве прозрачного электрода- анода использовалось полированное стекло с покрытием ITO , в качестве катода применялись слои углеродных нанотрубок(УНТ) с сопротивлением , порядка 800 Ом*см2. Для ионной зарядки использовался противоэлектрод  из аналогичных углеродных нанотрубок. Зарядка осуществлялась при подаче разности потенциалов между катодом и противоэлектродом в интервале от 0 до 2,75 В при смачивании ионной жидкостью DEME BF4 (N-Диэтил-N-метил-N-(2-метоксиэтил) аммония тетрафторборат). Схема солнечного элемента представлена на рис.1.

| а | б |
| --- | --- |
| Рис. 1. Схема гибридного солнечного элементы (а), схема зонной диаграммы при зарядке супер-конденсатора (б) |

Как показано на схеме (рис.1) противоэлектрод и катод заряжаются при подаче разности потенциалов на затвор (в дальнейшем эта систем из двух электродом будет упоминаться, как затвор («Gate» по аналогии с процессами индуцирования зарядов в полевых транзисторах), рабочий электрод - отрицательный, противоэлектрод – положительный по смещению). В результате этого, как показано на диаграмме заряженного состояния (рис. 1б), ионы DEME BF4 двигаются по и против поля, соответственно полярности в направления рабочего и противоэлектрода.

При притяжении положительных ионов на рабочий электрод, индуцируется отрицательный заряд электронов в углеродном электроде, образуя кулоновское взаимодействие между электронами и положительными ионами. Инжектированные таким образом заряды существенно повышают уровень Ферми УНТ, эффективно n-допируя материал.  При нарастании этого эффекта увеличивается разница работ выхода УНТ и ITO с PEDOT:PSS , что увеличивает встроенное поле, а значит разделение экситонов и сбор зарядов в целом. Поэтому изначально наблюдается достаточно малый фототок, который увеличивается при нарастании встроенного поля.

Определено и зафиксировано явление допирования углеродных нанотрубок (снижение работы выхода) и самого полимера PTB7 при увеличении напряжении на затворе с пиковым значением эффективности при 1,5 В. Изменение ВАХ в динамике представлено на рисунке 2 и таблице 1.

Рисунок 2. Выходные характеристики солнечного элемента PTB7  с ионным затвором при напряжении до 1,5 В.

Таблица 1. Выходные характеристики солнечного элемента PTB7  с ионным затвором при напряжении до 1,5 В

| Device | Uoc ( V ) | Jsc (mA/cm2) | FF | Efficiency ( % ) | R shunt, Ohm*cm2 | R series, Ohm*cm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0, 5 V Gate | 0,105 | 5,078 | 0,301 | 0,161 | 1,08E+03 | 7,52 |
| 0,75 V Gate | 0,246 | 8,857 | 0,363 | 0,793 | 1,30E+04 | 8,03 |
| 1,0 V Gate | 0,387 | 10,447 | 0,401 | 1,619 | 8,62E+03 | 10,08 |
| 1,25 V Gate | 0,558 | 11,465 | 0,446 | 2,853 | 5,11E+03 | 14,20 |
| 1,5 V Gate | 0,688 | 10,905 | 0,564 | 4,233 | 2,94E+03 | 7,41 |

Работа выполнена при поддержке гранта федеральной целевой программы «Исследования и разработки по Приоритетными направлениями научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы , от «22» августа 2014 г. № 14.574.21.0096 ( Уникальный идентификатор RFMEFI57414X0096).